| # УКРАЇНА | # МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ # ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет механізації сільського господарства # Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин |
| --- | --- |

## “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки”

(2 частина)

Методичні вказівки

до виконання лабораторно-практичних робіт

для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності – 6.091900

„Механізація сільського господарства” ОКР „Бакалавр”

Вінниця 2009

УДК: 636.3

Паладійчук Ю.Б., Пахнющий І.О., Труханська О.О. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки" для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності 6.091900  “Механізація сільського господарства” ОКР „Бакалавр” – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2009. –     с.

Рецензенти: Гуцаленко О.В. кандидат техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів і технічного сервісу машин (Вінницький державний аграрний університет);

Герук С.М. кандидат техн. наук, доцент, завідувач кафедри технічного сервісу і агроекологічної безпеки ЖДАЕУ  ”

Методичні вказівки містять теми, конкретні завдання, поради і вимоги до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки".

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №    від    березня 2009р.)

Зав. видавничим центром ВДАУ О.М.Романов

Підписано до друку 	 Формат

Ум. друк. арк.    Обл.-вид. арк.

Наклад 100 пр. Зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

Тел. 330

Зміст

| Вступ............................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| Структурно-модульна схема з дисципліни.............................. | 5 |
| Модуль 2 Лабораторно-практичне заняття №1. Автоматичне наплавлення під шаром флюсу…….................. | 6 |
| Лабораторно-практичне заняття №2. Вібродугове наплавлення…………………………………….. | 9 |
| Лабораторно-практичне заняття №3. Наплавлення в середовищі вуглекислого газу ........................ | 11 |
| Лабораторно-практичне заняття №4. Плазмове наплавлення ............................................................... | 12 |
| Лабораторно-практичне заняття №5. Електроконтактне наплавлення стрічкою............................... | 14 |
| Лабораторно-практичне заняття №6. Гальванічні покриття ………………………………………… | 16 |
| Рекомендована література.......................................................... | 20 |

ВСТУП

Якість сільськогосподарської техніки і їх складових частин характеризується сукупністю призначених їм властивостям, що забезпечують придатність цих об’єктів для виконання потреб в залежності з призначенням.

Важливою характеристикою якості с.г. техніки і їх складових частин являється надійність, що відображає службові властивості даних об’єктів, які закладаються в процесі проектування і виробництва машин, реалізується при експлуатації і відновлюється за допомогою ремонту.

У будь-якої машини, незалежно від того, працює вона, простоює чи транспортується, змінюються фізико-механічні і геометричні параметри деталей. В процесі експлуатації машина потребує технічного обслуговування з метою підтримання її технічного стану, а також ремонту для відновлення цих якостей, коли експлуатація стає неможливою.

Ефективне виконання усіх видів ремонтних робіт і технічного обслуговування с.г. техніки із застосуванням прогресивних технологій може бути забезпечене широко розвинутою системою наукових, виробничих та інших структур. Тому необхідно створювати та постійно удосконалювати ремонтно-обслуговуючу базу сільського господарства.

Структурно-модульна схема з дисципліни

## “Надійність і ремонт сільськогосподарської техніки”

| Мо-дуль | К-сть годин |  |  | Форма контролю |  | К-сть заходів | Оцінка за захід, балів |  |  | Сума балів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЗ | ЛПЗ | СРС |  |  |  | max |  | min | max | min |
| 3 | 7 | 3 |  | Перевірка ЛЗ |  | 7 | 2 |  | 1 | 14 | 7 |
|  |  |  |  | Перевірка ЛПЗ |  | 3 | 3,5 |  | 1,5 | 10,5 | 4,5 |
|  |  |  |  | Тестування |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | Захист модуля |  | 1 | 2 |  | 0,5 | 2 | 0,5 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  |  |  | 26,5 | 12,0 |
| 4 | 7 | 3 |  | Перевірка ЛЗ |  | 7 | 2 |  | 1 | 14 | 7 |
|  |  |  |  | Перевірка ЛПЗ |  | 3 | 3,5 |  | 1,5 | 10,5 | 4,5 |
|  |  |  |  | Тестування |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | Захист модуля |  | 1 | 2 |  | 0,5 | 2 | 0,5 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  |  |  | 26,5 | 12,0 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 6 |  | Іспит |  |  |  |  |  | 53 | 24 |

ЛЗ – лекційні заняття;

ЛПЗ – лабораторно-практичні заняття;

СРС – самостійна робота студента.

Шкала оцінки знань студентів

| За шкалою ECTS | За національною шкалою | Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна к-сть балів за дисципліну) |
| --- | --- | --- |
| А | Відмінно | 90…100 |
| ВС | Добре | 75…89 |
| DE | Задовільно | 60…74 |
| FX | Незадовільно | 33…59 |

Лабораторна робота № 1

Тема: Автоматичне наплавлення під шаром флюсу

Мета роботи: Навчитися проводити обчислення основних показників за результатами випробувань.

Розрахунок режимів наплавлення

Таблиця 1 - Залежність сили струму від діаметру деталі

| Діаметр деталі, мм | Сила струму, А при діаметрі електродного дроту, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,2 – 1,6 | 2 – 2,5 |
| 50 – 64 65 – 79 80 – 149 150 – 249 250 - 300 | 120 – 140 150 – 170 180 – 200 230 – 250 270 - 300 | 140 – 160 180 – 220 230 – 280 300 – 350 350 - 380 |

Швидкість наплавлення Vн, м/год

Vн=αн⋅Ih⋅S⋅γ;	(1)

Частота обертання деталі n, хв-1

n=1000⋅Vн60π⋅d;		(2)

Швидкість подавання дроту Vпр, м/год

Vдр=4αн⋅Iπ⋅dдр2⋅γ;		(3)

Крок наплавлення S, мм/об

S=(2÷2,5)⋅dпр;		(4)

Виліт електроду δ, мм

δ=(10÷12)dпр;		(5)

Зміщення електроду l, мм

l=(0.05÷0.07)d,	(6)

де αн – коефіцієнт наплавлення, г/А · год (при наплавленні постійним струмом зворотної полярності

α = 11 – 14);

h – товщина наплавленого шару, мм;

γ - густина електродного дроту, г/см3 (γ=7,85): ,

dпр – діаметр електродного, дроту мм;

I – сила струму, А;

d – діаметр деталі, мм.

Параметри режиму наплавлення підставляти в формули без змін розмірностей.

Товщина покриття h, мм, що наноситься на зовнішні циліндричні поверхні, визначається за наступною формулою:

h =D-d2+z,		(7)

де D – номінальний діаметр деталі, мм;

d – діаметр зношеної деталі після її підготовлення до нарощування, мм;

z – припуск на механічну обробку після нанесення покриття, мм.

Застосовуються наступні марки дротів : Нп – 40, Нп – 80, Нп – 50Г, Нп – 65Г, Нп – 30ХГСА.

Флюси : АН – 348А, ОСЦ – 45, АНК – 19 та інш..

Контрольні питання:

- Види та склад флюсів.

- Які флюси і наплавляючі матеріали використовують при наплавленні?

- Суть автоматичного наплавлення під шаром флюсу?

- Які  переваги, недоліки і область використання наплавлення під шаром флюсу?

- Як підібрати режим наплавлення, флюс і наплавляючий матеріал в залежності від необхідних властивостей покриття?

Лабораторна робота № 2

Тема: Вібродугове наплавлення

Розрахунок режимів наплавлення

Сила струму

I = (60...75) dпр		(8)

Швидкість подавання електродної дроту може бути підрахована по формулі:

Vп=0,1⋅IUd2пр,		(9)

де Vп – швидкість подавання дроту, м/год;

I – сила струму, A;

U – напруга, B;

dпр – діаметр електродного дроту, мм.

Швидкість наплавлення розраховують за формулою:

Vн=0,785⋅d2пр⋅Vпηh⋅S⋅a,	                               (10)

де Vн – швидкість наплавлення, м/год;

η - коефіцієнт переходу електродного матеріалу в наплавлений метал приймають рівним 0,8 – 0,9;

h – задана товщина наплавленого шару (без механічної обробки), мм;

S – крок наплавлення, мм/об;

а – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної площини перерізу наплавленого шару від площі чотирикутника з висотою h, a = 0,8.

Між швидкістю подавання електродного дроту і швидкістю наплавлення існує оптимальне співвідношення, при якому забезпечується добра якість наплавлення. Зазвичай Vн=(0,4÷0,8)Vп. Із збільшенням діаметру електродного дроту до 2.5÷3.0 мм – Vн = (0.7÷0.8)⋅Vп.

Частота обертів деталі при наплавленні циліндричних поверхонь визначається за формулою (2).

Крок наплавлення S, мм/об

S=(1.6÷2.2)⋅dпр;	(11)

Амплітуда коливань A, мм

A=(0.75÷1.0)⋅dпр;	(12)

Індуктивність (L, Гн)

L=51⋅π⋅d2пр⋅Vпр⋅γi2⋅⋅f,	(13)

де і – максимальна сила струму в ланцюгу, A (її беруть в два рази більше сили струму по амперметру) ;

f – частота коливань, Гц.

Застосовують наступні марки електродних дротів Нп– 65,Нп – 80,Нп - 30ХГСА та ін.

Полярність обернена.

Лабораторна робота № 3

Тема: Наплавлення в середовищі вуглекислого газу

Розрахунок режимів наплавлення

Сила струму обирається в залежності від діаметру електроду і діаметру деталі (табл.2).

Таблиця 2 – Режими наплавлення у вуглекислому газі

| Діаметр дроту, мм | Діаметр деталі, мм | I, A | Uд, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8...1 1...1,2 11,2...1,4 1,4...1,6 1,6...2 | 10...20 20...30 30...40 40...50 50...70 70...90 90...120 | 70...95 90...120 110...140 130...160 140...175 170...195 195...225 | 18...19 18...19 18...19 18...20 19...20 20...21 20...22 |

Швидкість наплавлення (Vн), частота обертів (n), швидкість подавання електродного дроту (Vд), крок наплавлення (S), зміщення електрода (l) визначаться за формулами, що і при наплавленні під шаром флюсу.

Коефіцієнт наплавлення при наплавленні на зворотній полярності αн = 10...12 г/А·год. Виліт електроду дорівнює 8...15 мм. Розхід вуглекислого газу складає 8...20 л/хв. Наплавлення здійснюється дротами Нп – 30ХГСА, Св – 18ХГСА та ін.

Полярність обернена.

Лабораторна робота № 4

Тема: Плазмове наплавлення

Розрахунок режимів наплавлення

При плазмовому наплавленні шарів товщиною до 1 мм продуктивність, що відповідає оптимальним режимам наплавлення, складає:

- при наплавленні широким шаром с коливаннями W = 60 ... 66 см2/хв;

- при наплавленні по гвинтовій лінії W = 38 ... 42 см2/хв,

коефіцієнт наплавлення (αн г/А·год) дорівнює 12 ... 14.

Швидкість наплавлення широким шаром Vн·м/год:

Vн=0,6Wl,	(14)

l – ширина наплавлення за одне обертання деталі, см.

l = A+A1,	(15)

де A – амплітуда коливання горілки, см;

A1 – перевищення ширини наплавленого шару відносно коливання горілки,

A1=0,3см.

Швидкість наплавлення по гвинтовій лінії Vн = м/год

Vн=0.6WS	(16)

S – крок наплавлення см/об;

S = 0,4 – 0,5 см/об	.(17)

Наплавлення з коливаннями рекомендується застосовувати для деталі діаметром ні менше 35 і шириною зношеної поверхні до 40 мм (шийки, посадочні міста).

Розхід порошку Q, г/хв.

Q = 0,1W·h·γ·Кп,                                      (18)

де ·h – товщина наплавленого шару, мм;

γ – густина наплавленого металу, г/см3. Для порошкових твердих сплавів на желейної основі γ = 0,74, для сплавів на нікелевої основі γ = 0,8.

Кп – коефіцієнт, враховуючий втрати порошку, Кп = 1,12 – 1,17

Сила струму I, A

I=6W⋅h⋅γ⋅Кпαн.	(19)

Частота обертання n, хв-1;

n=1000⋅Vн60⋅π⋅d		             (20)

d – діаметр деталі, мм.

Основний час наплавлення Tо, хв

Tо=FнW,		         (21)

де Fн – площа наплавленої поверхні, см2

Приблизно штучний час (tод, хв),що затрачений на плазмове наплавлення тієї чи іншої деталі, можна підрахувати по формулі:

tшт=Tоϕ	                                              (22)

φ – коефіцієнт використання наплавленої установки, що дорівнює при плазмовому наплавленні φ = 0,5 ...0,6.

Полярність пряма. Наплавлення здійснюється на установках для плазмового напилення (УМП – 6, УПУ – ЗД) і плазмовому зварюванні (УПС – 30 – 1), модернізованих під плазмове наплавлення.

Лабораторна робота № 5

Тема: Електроконтактне наплавлення стрічкою

Визначення режимів наплавлення

Частота обертів деталі, повздовжня подача зварювальних кліщат і частота слідування імпульсів являються важними параметрами процесу, визначаючими її продуктивність. Співвідношення цих величин підбирають так, щоб забезпечити 6 або 7 зварних крапок на 1 см довжини зварного шву.

Рекомендується наступний режим приварювання стрічки товщиною до 1 мм:

Сила зварювального току, кА – 16,1 ... 18,1.

Тривалість зварювального циклу, с – 0,04 ... 0,08.

Тривалість паузи, с – 0,1 ... 0,12.

Подавання зварювальних кліщів, мм/об – 3 ... 4.

Зусилля стиску електродів, кН – 1,30 ... 1,60.

Ширина робочої частини зварювальних роликів, мм – 4.

Продуктивність процесу електроконтактного приварювання стрічки складає             W = 70 ... 80 см2/хв.

Виходячи із продуктивності по формулам (16, 20, 21, 22), запропонованих для розрахунку режимів плазмового наплавлення, можна розраховувати відповідно швидкості наплавлення Vн, частоту обертання деталі n, основний Tо і штучний час tшт.

При розрахунку швидкості наплавлення подавання зварювальної головки                   S = 0,3 ... 0,4 см/об.

При розрахунку штучного часу коефіцієнт використання наплавочної установки φ приймається рівним 0,4 ... 0,5.

При виборі матеріалу стрічки слід  користуватись даними, що приведені в таблиці 4.

Таблиця 4 -  Матеріали для виготовлення стрічки

| Марка сталі | Тугість наплавленого шару HRC | Марка сталі | Тугість наплавленого шару HRC |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 20 Сталь 40 Сталь 45 | 30 ... 35 40 ... 45 45 ... 50 | Сталь 55 Сталь 40Х Сталь 65Г | 50 ... 55 55 ...60 60 ... 65 |

Лабораторна робота № 6

Тема: Гальванічні покриття

Сила струму I = Dк · Fк ,			(23)

де  Dк -  катодна густина струму, А/дм2 (визначається умовами роботи деталі, видом покриття, температурою і концентрацією електроліту). При хромуванні приймають         Dк = 50 ... 75 А/дм2, при зупиненні – 20 ... 30 А/дм2;

Fк – площа покриваємої поверхні, дм2 .

Тривалість гальванічної операції визначається вираженням :

t = ( tо + t1 ) ·Кпз ,			 (24)

де tо – тривалість електролітичного осадження металів у ванні, год;

t1 – час на завантаження і вивантаження деталей ( t1 = 0,1 – 0,2 год) ;

Кпз – коефіцієнт, що враховує підготовчо – заключний час (при роботі в одну зміну Кпз = 1,1 – 1,2 ; в дві зміни Кпз = 1,03 ... 1,05).

Час витримки деталей у ванні визначають за формулою:

to=1000hγC⋅Dк⋅ηв,			(25)

де – h – товщина нарощення, мм (обирається згідно завдання з урахуванням зношування і припуску на обробку);

γ – густина осаджуємого металу. г/см3 (хромування  γ = 6,9 г/см3, сталювання –          γ = 7,8  г/см3);

C – електролітичний еквівалент г/А·год (хромування С = 0,323 г/А · год; сталювання – С = 1,042);

в – вихід металу по струму. Для хромування – 12 – 15%, для сталювання – 80 – 95%.

Відношення площини аноду до площини катоду (FaFk) при сталюванні і хромуванні машин прийняти 2 : 1.

Контрольні запитання:

- Призначення та сутність очищення деталей, агрегатів і машин. Вимоги, що пред’являють до виконання очищення. Роль очищення в підвищенні якості ремонту машин.

- Характеристика сучасних миючих засобів. Основи дії миючих розчинів. Вимоги,  до миючих розчинів.

- Характеристика засобів очищення деталей, агрегатів і машин. Методи інтенсифікації очищення.

- Роль дефектації в ремонтному виробництві, засоби виявлення дефектів, їх сутність, області застосування, переваги  і недоліки.

- Опішить методи виявлення скритих дефектів (тріщин, втрати пружності, намагнічення та ін.).

- Методика розрахунку кількості ремонтних розмірів.

- Яке призначення і сутність комплектування деталей при ремонті машин?

- Особливості зборки різьбових, зубчастих, шліцевих і шпоночних з’єднань, з’єднань з гарантованим натягом, установки підшипників каченя.

- Які прибори і вимірювальний інструмент використовують при дефектації деталей?

- У чому сутність автоматичного наплавлення під флюсом ? Які її достоїнства, недоліки і область використання ?

- Які флюси і наплавляючи матеріали використовують при наплавленні під флюсом ? Як підібрати режим наплавлення, флюс і наплавляючий матеріал в залежності від необхідних властивостей покриття ?

- Які особливості і сутність вібродугового наплавлення? Назвіть її достоїнства, недоліки і область використання.

- Які сутність, достоїнства, недоліки і область використання автоматичного зварювання і наплавлення в середовищі захисних газів (аргону, вуглекислого газу. пару та ін.) ?

- Які особливості, достоїнства, недоліки і область застосування плазмово-дугового наплавлення ?

- Широкошарове  наплавлення, його переваги і область застосування.

- В чому сутність електрошлакового зварювання і наплавлення, які її переваги і область застосування ?

- Які сутність, достоїнства, недоліки і область використання електроконтактного приварювання стальної стрічки (дроту та ін.) ?

- Шляхи підвищення якості і виробності наплавлення.

- Загальна схема технологічного процесу нанесення гальванічних покритій. Яке призначення обезжирювання і травлення ?

- Пайка і луження при ремонті машин. Сутність процесу. Види пайки, порівнювальна їх характеристика.

- Технологія і область застосування пайки деталей твердими та м’якими припоями. Застосовуємі припої і флюси.

- Які особливості вибору режимів механічної обробки деталей, відновлених наплавленням ?

Рекомендована література

- Основна література

  - Авдеев М.В., Воловик Е.Л., Ульман И.Е. Технология ремонта машин и оборудования. - М.: Агропромиздат, 1986.- 247с.

  - Ачкасов К.А. Способы ремонта  сельскохозяйственной техники. – М.: Колос, 1994. – 196с.

  - Бабусенко С.М., Степанов В. А. Современные способы ремонта машин. – М.: Колос, 1997. – 324с.

  - Ермолов Л.С., Кряжков В.М., Черкун В.Е. Основы надежности сельскохозяйственной техники. – М.: Колос, 1982. – 271с.

  - Сідашенко О.І., Науменко О.А., Поліський А.Я., та ін. Ремонт машин. – За ред.. О.І. Сідашенка, А.Я. Поліського. – К.: Урожай, 1994. – 400с.

- Додаткова літераткра

  - Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981. – 351с.

  - Есерберлин Р.Е. Капитальный ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1989.- 335с.

  - Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. – Справ. – М.: Машиностроение, 1989. – 480с.

  - Практикум по ремонту машин / А.И. Сидашенко, А.А. Науменко, В.К. Аветисян и др.; Под ред.  А.И. Сидашенка, А.А. Науменка.- Х.: Прапор, 1993. – 325с.

  - Тельнов Н.Ф., Очкасов А.А., Бадаров Е.И Ремонт машин / Под ред. Н.Ф. Тельнова. – М.: Агропромиздат, 1992. – 558с.