## Slide 1: Нелінійні діелектрики
Електротехнічні матеріали
Лекція № 10-11
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Загальні поняття.
Класифікація
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики

## Slide 3: 1. Загальні поняття
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Звичайні лінійні діелектрики характеризуються тим, що в них поляризованість Р і зміщення(електрична індукція) D прямо пропорційні напруженості ел. поля Е:
- електрична стала
- діелектрична проникливість
- діелектрична сприйнятливість
В лінійних діелектриках , не залежать від Е, oтже, ємність конденсора з лінійним діелектриком не залежить від прикладеної до цього конденсатора напруги, а заряд такого конденсатора прямо пропорційний прикладений U. Лише у окремих випадках звичайні діелектрики мають незначну залежність c=f(U) (ефект насичення характерний для пористих діелектриків, які мають газові включення при появі частотних розрядів).
Для нелінійних діелектриків характерне існування залежності: Такі діелектрики використовуються в якості активних діелектриків в різних приладах електротехніки і радіотехніки.

## Slide 4: 2. Класифікація
До нелінійних діелектриків належать:
сегнетоелектрики
п'єзоелектрики
піроелектрики
електрети (термоелектрети, фотоелектрети, електроелектрети, магнетоелектрети, псевдоелектрети)
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики

## Slide 5
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Сегнетоелектрики є найбільш характерними нелінійними діелектриками. Крім того, що ознакою цього класу діелектриків є залежність діелектричної проникливості від напруженості електричного поля , є ще такі ознаки:
1) гістерезіс при дії змінної U. Для сегнетоелектрика може бути оптимальний цикл електричного гістерезісу – напруженість електричного поля (D-Е або Q-U, див. рис. 1), який аналогічний циклу магнітного гістерезісу. В-Н (магнітна індукція - напруженість магнітного поля) для феромагнітних матеріалів.
2) дуже високе значення - часто тисячі і десятки тисяч (щоправда за останні роки відкрито деякі сегнетоелектрики з дещо меншим ).
3) різка залежність різних параметрів від t°, існування сигнетоелектричних властивостей лише у певних інтервалах. Таким чином поведінка сегнетоелектриків по відношенню до електричного поля відповідає аналогічній поведінці феромагнітних матеріалів до магнітного, поля.

## Slide 6
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Всі сегнетоелектрики мають сегнетоелектричні властивості лише у визначеному інтервалі t°. Для них характерно наявність точок переходу чи „точок Кюрі" при яких значення максимальні, а при переході через цю точку речовина втрачає чи набуває сегнетоелектричних властивостей. Точки Кюрі названі так по аналогії з точками Кюрі магнітних матеріалів - температурні точки, при нагріванні до яких феромагнетики втрачають феромагнітні властивості, що було встановлено у 1895р. французьким фізиком П'єром Кюрі.
П’єзоелектрики
П'єзолелектричний ефект (п'єзоефект), відкритий у 1880р. братами, франц, фізиками П’єром і Полем-Жаком Кюрі, являє собою появу ел. зарядів на пов. деяких кристалів при дії на них механічного впливу(прямий п'єзоелектричний ефект) і деформацію кристалів при дії на нього ел. поля (зворотній п'єзоелектричний ефект). Зворотній п’єзоефект може дещо змінюватись залежно від знаку прикладеного до кристалу ел. напруги. При зміні знаку прикладеного до кристалу напруги має місце і зміна знаку деформації(тобто відбувається або розтягування або стисніння).

## Slide 7
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
П'єзоелектричні властивості оцінюються п’єзоелектричною сталою:
Q - величина заряду, який з'явився.
F- механічна сила, яка прикладена вздовж кристалічної осі.
К(кварцу)=2,2 п Кл/Н
К(серн. сіль)=2,200 п Кл/Н (у 1000 раз більше).
Умовою існування п’єзоефекту в діелектричному кристалі є відсутність в ному центру симетрії. Зараз відомо близько 400 п’єзоелектриків. Найважливішими з них є кристали кварцу, титанат барію, моно фосфат амонію і ін. П’єзоелектриком є деревина і цукор. Майже всі сегнетоелектрики є п’єзоелектриками.
П’єзоелектричні властивості речовини оцінюються п’єзоелектричними сталими, які являють собою відношення величини заряду до механічної сили приложеної вздовж тої чи іншої кристалографічної осі.

## Slide 8
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Піроелектрики – діелектрики, в яких появляється піроелектричний ефект.
Піроелектричний ефект (піроефект) - це поява електричних зарядів на поверхні діелектрика при їх рівномірному нагріві чи охолодженні. При нерівномірному нагріві чи охолодженні, коли в результаті наявності градієнта t° і температурного розчинення чи стиснення з 'являється механічна напруга, в результаті якої може здійснитися п'єзоефект, який проявляється як хибний піроефект. Багато піроелектриків є одночасно пезоелектриками і сегнетоелектриками.
Піроелектрики застосовуються в радіоелектроніці. Прикладами піроелектриків є тригліцин сульфат, тригліцин селенат, титанат барія, сегнетова сіль, ніобат літія, резорцин, жовта кров’яна сіль.

## Slide 9
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Електрети - це тіла, які довго можуть зберігати поляризацію після зняття визнаючого поляризацію електричного зовнішнього поля, і які створюють в оточуючому середовищі електричне поле. Саме слово „електрет" (англ. Electrets) утворене по аналогії до слова „магніт” (англ. magnet).
Електрет довгий час створює електричне поле, подібно до того, що магніт - магнітне поле. Лише в 1921 році японський вчений Егуті вперше фактично одержав і вивчив електрики. Після цього вони одержали широке застосування.
У ванну з виводом - електродом заливають розплавлений діелектрик (суміш воску і смоли).
Другий електрод опускають до поверхні діелектрика. Подається напруга постійного струму, яка підтримується до тих пір, доки розплавлений діелектрик не охолоне і не затвердне в ел. полі. Такий діелектрик вже є готовий електрет або термоелектрет: на протилежних поверхнях діелектрика сконцентровані заряди протилежних знаків, які можуть зберігатись довго (роками).

## Slide 10
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Фотоелектрет був одержаний в 1937 році болгарським вченим Г. Наджановим. Фотоелектрети виготовляються із фотопровідникових діелектриків (таких, що отримують підвищену електропровідність при освітленні - сірка, антрацит).
Для виготовлення фотоелектриків, даелектрики поміщають у сильне ел. поле і освітлюються, після чого ел. поле знімають.
Фотоелектрети мають заряд (полярність якого не зберігається із полярністю поляризуючи електретів), що може довгий час зберігатись при зберіганні фотоелектрета у темряві (на світлі заряд згасає).

## Slide 11
Лекція № 10-11. Нелінійні діелектрики
Електроелектрети
Електроелектрети отримуються при дії на діелектрик лише електричного поля (без нагріву, освітлення і т. д.). Ними є електрики із титану кальцію і люмінофора – сульфіда цинку, активованого міддю.
Магнітоелектрети - отримуються при дії на нагрітий матеріал сильного
постійного магн, поля і з охолодженням теж у магнітному полі. Вперше були одержані індійським дослідником Бхатнагаром.
Псевдоелектрети - при дії іонізуючого опромінення (напруги -променів)
на деякі діелектрики без прикладення електричної напруги.
Електрики знаходять широке застосування для довготривалого одержання електричного поля без зовнішнього джерела напруги – в електричних мікрофонах, вібродатчиках, електрометрах, електростатичних генераторах для фокусування електронного пучка в електронно-променевих трубках.