## Slide 1: Провідникові матеріали
Електротехнічні матеріали
Лекція № 12
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Класифікація провідників.
Електропровідність металів.
Властивості провідників.
  3.1. Питома провідність і питомий опір провідників.
  3.2. Температурний коефіцієнт питомого опору металів.
  3.3. Теплопровідність металів.
  3.4. Термоелектрорушійна сила.
  3.5. Температурний коефіцієнт лінійного розширення провідників.
  3.6. Механічні властивості провідників.
Лекція № 8. Провідникові матеріали

## Slide 3
Провідники бувають:
1) тверді речовини
(метали і їх сплави);
2) рідини;
3) гази.
1. Класифікація провідників
Тверді провідники поділяють на:
1) метали високої провідності (для проводів і електричних обмоток);
2) сплави високого опору (для виготовлення резисторів, електронагрівачів, ламп накалювання);
Рідкі провідники – це розплавлені метали та різні електроліти. Їх температура плавлення - дуже висока. Тільки ртуть (температура плавлення ≈-39°C) використовується в якості рідкого провідника при нормальній температурі. Інші метали використовують як рідкі провідники при високих температурах.
Гази і пари (у цьому числі і пари металів) при низьких напруженостях електричного поля не є провідниками. Сильно іонізований газ при рівній кількості електронів і позитивних іонів в одиниці об’єму являє собою особливе провідне середовище, яке називають плазмою. Плазма може виникнути: в результаті нагрівання до дуже високої tº (ізотермічна плазма), або при електричному розряді в газі (газопровідна плазма)
Плазма хороший провідник і має діамагнітні властивості.
Лекція № 12. Провідникові матеріали

## Slide 4
Матеріали з надзвичайно малим питомим опором при низьких (кріогенних) температурах називаються зверхпровідниками, гіперпровідниками.
Залежно від природи носія заряду розрізняють наступні види електропровідності:
1) електронна електропровідність(мають від’ємний заряд);
2) іонна або електролітична електропровідність (носії – іони(додатні і від’ємно зарядженні частинки молекул – атомів або групи атомів)) проходження струму через речовину супроводжується в цьому випадку явищем електролізу;
3) моліонна або електрофоретична електропровідність (носії – зарядженні групи молекул - моліони) проходження струму через речовину супроводжується явищем електрофорезу.
Електронний газ в металах знаходиться в стані виродження; у цьому стані енергія електронного газу майже не залежить від температури, тобто тепловий рух майже не змінює енергію електронів. Тому теплота не витрачається на нагрівання електронного газу, що й впливає при вимірюванні теплоємкості металів. В стан, аналогічний звичайним газам, електронний газ приходить при температурах порядку тисячі Кельвінів.
2. Електропровідність провідників
Лекція № 12. Провідникові матеріали

## Slide 5
3.Властивості провідників
Найважливіші параметри, що характеризують властивості провідників:
1.Питома провідність ( ) і обернена їй величина – питомий опір (р);
2.Температурний коефіцієнт питомого опору металів ( );
3.Теплопровідність металів ( );
4.Термоелектрорушійна сила (U);
5.Температурний коефіцієнт лінійного розширення провідників ( );
6.Механічні властивості провідників:
( ) - гранична міцність при розтягуванні;
( ) - Відносне подовження при розриві
хрупкість
твердість і т. д.
Лекція № 12. Провідникові матеріали

## Slide 6
3.1. Питома провідність і питомий опір
Диференційна форма закону Ома
для визначення питомої провідності
Напруженість поля
Густина струму
Питома провідність
Заряд електрона
Кількість вільних електронів в одиниці об’єму метала
Маса електрона
Середня швидкість теплового руху
Питома провідність
середня довжина вільного пробігу
Лекція №12. Провідникові матеріали

## Slide 7
На електрон в електричному полі діє додаткове механічне зусилля:
3.2. Температурний коефіцієнт питомого опору металів
Прискорення електрона до зустрічі перепон
Лекція № 12. Провідникові матеріали

## Slide 8
За передачу тепла в металі відповідають все ті ж вільні електрони, яких у металах (у порівнянні з діелектриками) набагато більше. Тому теплопровідність металів набагато більша ніж теплопровідність діелектриків. За однакових умов чим більша питома електропровідність метала тим більшою має бути і його теплопровідність. При підвищенні температури, як відомо, електропровідність зменшується, а відношення теплопровідності до електропровідності повинно зростати за законом Відема-Франца-Лоренца.
3.3. Теплопровідність металів
Закон Відема-Франца-Лоренца виконується при нормальних і дещо підвищених температурах. Проте при низьких температурах L0 в рівнянні (4) уже не є незмінним. Чистота і характер металічної обробки металу можуть самітно сказуватися на його теплопровідності, особливо при низьких температурах.
L0 – число Лоренца: е=1,6*10-19 Кл – заряд електрона. Тоді L0=2.45* 10-8[В2/К2];k=1.38*10-23 [Дж/К] – постійна Больцмана
Лекція № 8. Провідникові матеріали

## Slide 9
При дотику двох різних металевих провідників (чи напівпровідникових матеріалів) між ними виникає контактна різниця потенціалів. Її поява пояснюється різницею значень роботи виходу електронів, а відповідно і тиск електронного газу у різних металах і сплавах можуть бути не однаковими.
З електронної теорії металів відомо, що контактна різниця потенціалів між металами А і В дорівнює:
Де UА і Uв – потенціали металів, що доторкнулися;
nА і nВ – концентрація електронів в металах А і В;
k і е – відповідно постійна Больцмана і заряд електрона.
Якщо температура “спаїв” однакові, то сума різниць потенціалів у замкнутому ланцюзі рівна нулю. Якщо один із “спаїв” має температуру T1, а інший Т2, то між спаями виникає термоелектрорушійна сила, що дорівнює:
3.4. Термоелектрорушійна сила
Лекція № 8. Провідникові матеріали

## Slide 10
Рис.2 Залежність термоелектрорушійної
сили від різниці температур ∆t гарячого і
холодного спаїв для термопар
(Платинородій – платина (1),
хромель – алюмель(2),
залізо – копель (3),
залізо – константан (4),
хромель – копель (5)).
Лекція № 8. Провідникові матеріали
U=C(T1-T2),
де С – постійний для даної пари провідників коефіцієнт термоелектрорушійної сили, тобто термоелектрорушійна сила має бути пропорційною різниці температур спаїв

## Slide 11
3.5 Температурний коефіцієнт лінійного розширення провідників обчислюється за тим же виразом, що і для діелектриків
(6)
Цей коефіцієнт використовується як для аналізу роботи різних з’єднаних у тій чи іншій конструкції матеріалів, так і для розрахунків температурного коефіцієнту проводу
Для чистих металів << , тому при розрахунку ТКR можна знехтувати у порівнянні з . Тоді.
Проте для сплавів що мають малий формула (7) має суттєве практичне значення.
Лекція № 8. Провідникові матеріали

## Slide 12
3.6 Механічні властивості провідників характеризують границею міцності при розтягуванні δρ і відносним подовженням при розриві ∆l/l ,а також хрупкістю, твердістю і тому подібними властивостями. Механічні властивості металевих провідників великою мірою залежить від механічної і термічної обробки і т.п. наприклад вплив – віджига призводить до суттєвого зменшення δρ і збільшення ∆l/l. Такі фізичні параметри провідникових матеріалів як температури плавлення і кипіння, питома теплоємкість та інші є довідниковими і не потребують особливих пояснень.
Лекція № 8. Провідникові матеріали