## Slide 1: Провідники
Електротехнічні матеріали
Лекція № 14
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції:
Лекція № 14. Провідники
1.Матеріали високої провідності.
  Мідь
  Алюміній
  Залізо
  Біметал
  Натрій
2.Надпровідники.
3.Кріопровідники.
4.Метали – провідники.
5.Сплави – провідники.
6.Припої.
7.Неметалеві провідники.

## Slide 3
Матеріали високої провідності
Лекція № 14. Провідники
Мідь
Переваги міді як провідники у використанні:
1.Малий питомий опір (з усіх металів тільки срібло має дещо менший питомий опір, чим у міді).
2.Висока механічна міцність;
3.Задовільна стійкість до корозії(мідь в умовах підвищеної вологості повітря окислюється повільніше, ніж залізо, інтенсивне окислення міді відбувається тільки при підвищених температурах див. мал.).
4.Досить добре обробляється: прокатується в листи чи в проволку, товщиною, навіть, до тисячних долей міліметра;
5.Відносно легко спаюється чи зварюється.

## Slide 4
Лекція № 14. Провідники
Залежність швидкості окислення деяких металів від температури навколишнього повітря.
Одержання
Омислове одержання міді — складний багатоступінчастий процес. Добуту руду дроблять, а для відділення порожньої породи використовують, як правило, флотаціонний метод збагачення.

## Slide 5
Лекція № 14. Провідники
Отриманий концентрат (містить 18-45% міді по масі) піддають випалові в печі з повітряним дуттям. У результаті випалу утвориться недогарок — тверда речовина, що містить, крім міді, також і домішки інших металів. Недогарок плавлять у відбивних печах або електропечах. Після цієї плавки, крім шлаку, утвориться так називаний штейн, у якому зміст міді складає до 40-50%.
Далі штейн піддають конвертуванню — через розплавлений штейн продувають стиснене повітря, збагачений киснем. У штейн додають кварцовий флюс (пісок Si2). У процесі конвертування як небажана домішка, що утримується в штейні, сульфід заліза Fe переходить у шлак і виділяється у виді сірчистого газу SO2:
2FeS + 3O2 + 2SiO2 = 2FeSiO3 + 2SO2
Одночасно сульфід міді(I) Cu2S окисляється:
2Cu2S + 3О2 = 2Cu2О + 2SO2
на цій стадії Cu2 О далі реагує з Cu2S:
2Cu2О + Cu2S = 6Cu + SО2

## Slide 6
Лекція № 14. Провідники
У результаті виникає так називана чорнова мідь, у якій зміст самої міді складає вже 98,5-99,3% по масі. Далі чорнову мідь піддають рафінуванню. Рафінування на першій стадії — вогневе, воно полягає в тім, що чорнову мідь розплавляють і через розплав Опускають кисень. Домішки більш активних металів, що утримуються в чорновій міді, активно реагують з киснем і переходять в оксидні шлаки.
На заключній стадії мідь піддають електрохімічному рафінуванню в сірчанокислому розчині, при цьому чорнова мідь служить анодом, а очищена мідь виділяється на катоді. При такому очищенні домішки менш активних металів, що були присутнім у чорновій міді, випадають в осад у виді шламу, а домішки більш активних металів залишаються в електроліті. Чистота рафінованої (катодної) міді досягає 99,9% і більш.
Застосування
З 20 століття головне застосування міді обумовлене її високою електропровідністю. Більш половини міді, що добувається, використовується в електротехніку для виготовлення різних проводів, кабелів, струмопровідних частин електротехнічної апаратури. Через високу теплопровідність мідь — незамінний матеріал різних теплообмінників і холодильної апаратури.

## Slide 7
Лекція № 14. Провідники
Через високу теплопровідність мідь — незамінний матеріал різних теплообмінників і холодильної апаратури. Широко застосовується мідь у гальванотехніці — для нанесення мідних покрить, для одержання тонкостінних виробів складної форми, для виготовлення кліше в поліграфії й ін.
Велике значення мають мідні сплави — латуні (основна добавка цинк, Zn), бронзи (сплави з різними елементами, головним чином металами — оловом, алюмінієм, свинцем, кадмієм і іншими, крім цинку і нікелю) і мідно-нікелеві сплави, у тому числі мельхіор і нейзильбер. У залежності від марки (складу) сплави використовуються у всіляких областях техніки як конструкційні, стійкі до корозії матеріали, а також як матеріали з заданої электро- і теплопровідністю.
Мідь – порівняно дорогий і дефіцитний матеріал. Тому її слід розходувати досить економно. Відходи слід ретельно збирати, не змішуючи з іншими матеріалами, щоб потім пустити на переплавку і знову використовувати в якості електротехнічної міді.

## Slide 8
Лекція № 10. Провідники
Алюміній
Алюміній – другий за значенням(після міді) провідниковий матеріал. Це представник легких металів(тобто металів із щільністю, меншою 5Мг/м3): щільність литого алюмінію біля 2,6Мг/м3, а прокатаного(закалка пресуванням прокатують спеціальними роликами) алюмінію 2,7Мг/м3.
Таким чином, алюміній ≈ в 3,5 р. легший від міді.
Температурний коефіцієнт розширення, питома теплоємність і теплота плавлення алюмінію більша, ніж і міді(для його розплавлення потрібно більше затрат тепла, ніж для розплавлення міді).
Алюміній має нижчі у порівнянні з міддю властивості – як механічні, так і електричні. При однакових перерізах і довжинах електричний опір алюмінієвого проводу більший, ніж мідного:
Тому, щоб отримати алюмінієвий провід такого ж електричного опору, як і мідний, слід взяти його переріз в 1.63 рази більшим, тобто його діаметр повинен бути в ≈ 1.3 рази більше від діаметра мідного проводу. Тому, якщо ми обмежимося габаритами, то заміна міді алюмінієм – неефективна.

## Slide 9
Лекція № 14. Провідники
Промислове одержання
При промисловому виробництві боксити спочатку піддають хімічній переробці, видаляючи з них домішки оксидів кремнію і заліза й інших елементів. У результаті такої переробки одержують чистий оксид алюмінію Al2O3 — основна сировина при виробництві металу електролізом. Однак через те, що температура плавлення Al2O3 дуже висока (більш 2000°C), використовувати його розплав для електролізу не вдається.
Вихід вчені й інженери знайшли в наступному. В електролізній ванні спочатку розплавляють кріоліт Na3Al6 (температура розплаву трохи нижче 1000°C). Кріоліт можна одержати, наприклад, при переробці нефелинов Кольськ півострова. Далі в цей розплав додають небагато Al2О3 (до 10 % по масі) і деякі інші речовини. При електролізі цього розплаву відбувається розкладання оксиду алюмінію, кріоліт залишається в розплаві, а на катоді утвориться розплавлений алюміній:
2Al2О3 = 4Al + 3О2.
При електролізі одержують метал зі змістом алюмінію близько 99,7%. У техніку застосовують і значно більш чистий алюміній, у якому зміст цього елемента досягає 99,999% і більш.

## Slide 10
Лекція № 14. Провідники
Застосування
По масштабах застосування алюміній і його сплави займають друге місце після заліза і його сплавів. Широке застосування алюмінію в різних областях техніки і побуту зв'язано із сукупністю його фізичних, механічних і хімічних властивостей: малою щільністю, корозійною стійкістю в атмосферному повітрі, високої тепло- і електропровідністю, пластичністю і порівняно високою міцністю. Алюміній легко обробляється різними способами — куванням, штампуванням, прокаткою й ін. Чистий алюміній застосовують для виготовлення дроту (електропровідність алюмінію складає 65,5% від електропровідності міді, але алюміній більш ніж у три рази легше міді, тому алюміній часто заміняє мідь в електротехніку) і фольги, використовуваної як пакувальний матеріал. Основна ж частина виплавлюваного алюмінію витрачається на одержання різних сплавів. Сплави алюмінію відрізняються малою щільністю, підвищеної (у порівнянні з чистим алюмінієм) корозійною стійкістю і високими технологічними властивостями: високої тепло- і електропровідністю, жароміцністю, міцністю і пластичністю. На поверхні сплавів алюмінію легко наносяться захисні і декоративні покриття.
Розмаїтість властивостей алюмінієвих сплавів обумовлено введенням в алюміній різних добавок, що утворять з ним тверді розчини або интерметаллические з'єднання. Основну масу алюмінію використовують для одержання легких сплавів — дуралюмина (94% Al, 4% Cu, по 0,5% Mg, Mn, Fe і Si), силуміну (85-90% Al, 10-14% Si, 0,1% Na) і ін.

## Slide 11
Лекція № 14. Провідники
Залізо
Залізо(сталь) – найдешевший та найдоступніший метал, що має високу механічну міцність. Але чисте залізо має значно більший, порівняно з міддю і алюмінієм, питомий опір (ρ); значення ρ сталі (тобто заліза з домішками вуглецю і інших елементів) – ще вище.
Залежність питомого опору від температури для чистого заліза (1), листової електротехнічної сталі з вмістом 4% кремнію (2) і сплаву Fe-Ni-Cr (3).

## Slide 12
Лекція № 14. Провідники
М’яка сталь (із вмістом вуглецю 0.10÷0.15%) має високу міцність. Її використовують для проводів повітряних ліній при передачі невеликих потужностей (це досить ефективно, оскільки при малій силі струму переріз проводу визначається не електронним опором, а його механічною міцністю).
Сталь як провідник використовується у вигляді рейсів трамваїв, електричних залізних доріг і т.д.
Сталь має малу стійкість до корозії (швидко ржавіє навіть при нормальній температурі, а особливо при підвищеній вологості повітря), тому стальні проводи покривають більш стійким матеріалом – цинком (наприклад).
Сплави заліза з вуглецем
Залізо використовується головним чином у сплавах, насамперед у сплавах з вуглецем — різних чавунах і сталях. У чавуні зміст вуглецю вище 2,14 % по масі (звичайно — на рівні 3,5-4%), у сталях зміст вуглецю більш низьке (звичайно на рівні 0.8-1 %).

## Slide 13
Лекція № 14. Провідники
Чавун одержують у домнах. Домна являє собою гігантський (висотою до 30-40 м) усічений конус, порожній усередині. Стінки домни зсередини виложені вогнетривкою цеглою, товщина кладки складає кілька метрів. Зверху в домну вагонетками завантажують збагачену (звільнену від порожньої породи) залізну руду, кокс (кам'яне вугілля спеціальних сортів, підданий коксуванню — нагріванню при температурі близько 1000°C без доступу повітря), а також плавильні матеріали (вапняк і інші), що сприяють відділенню від виплавлюваного металу домішок — шлаку. Знизу в домну подають дуття (чистий кисень або повітря, збагачений киснем). У міру того, як завантажені в домну матеріали опускаються, їхня температура піднімається до 1200-1300°C. У результаті реакцій відновлення, що протікають головним чином за участю коксу С и З:
Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO;
Fe2O3 + 3З = 2Fe + 3CO2
виникає металеве залізо, що насичується вуглецем і стікає вниз.

## Slide 14
Лекція № 14. Провідники
Цей розплав періодично випускають з домни через спеціальний отвір — клітку — і дають розплавові застигти в спеціальних формах. Чавун буває білий, так називаний передільний (його використовують для одержання стали) і сірий, або литєвий. Білий чавун — це твердий розчин вуглецю в залозі. У мікроструктурі сірого чавуна можна розрізнити мікрокристалики графіту. Через наявність графіту сірий чавун залишає слід на білому папері.
Біметал
Біметал – це сталь, покрита зверху шаром міді, причому обидва метали з’єднані один з одним неперервно по усій поверхні дотику.
Біметал має механічні і електричні властивості проміжні між властивостями однорідного мідного чи сталевого провідника того ж перерізу: міцність біметалу більша, ніж міді, але електропровідність – менша. Біметалеві проволки використовуються для ліній зв’язку та ліній електропередач. Із провідникового біметалу виготовляють шини для розподільчих пристроїв, полоти для рубильників і різні струмопровідні частини електричних апаратів.

## Slide 15
Лекція № 14. Провідники
Металевий натрій
Перспективним провідником є металевий натрій. Із порівняння властивостей натрію з властивостями інших провідникових металів відзначимо:
,, ρ ’’ натрію ≈ в 2.8 рази більший від ρ міді і в 1.7 рази більший від ρ алюмінію.
Проте, натрій має дуже малу щільність (він легший, ніж вода, його щільність майже в 9 разів менша від щільності міді). Тому натрієвий провід – найлегший серед проводів металів. Але натрієвий провід – активний хімічно (окисляється, реагує з водою), тому такі проводи покривають герметизуючою оболонкою, яка придає проводу ще й механічну міцність (оскільки сам натрій – м’який метал і має малу границю міцності).
Na одержують електролізом розплаву хлориду натрію NaCl, з додаванням NаСl2, КСl і Na для зниження температури плавлення електроліту до 600°C. Аноди виготовлені з графіту, катоди — з міді або заліза. Електроліз розплаву проводять у сталевому електролізі з діафрагмою. Паралельно з Na електролізом одержують Cl2:
2NaCl=2Na+Cl2

## Slide 16
Лекція № 14. Провідники
Одержуваний Na очищають вакуумною дистиляцією або обробкою титаном або сплавом титана і цирконію. Особливості звертання з металевим натрієм. Зберігають натрій у герметично закритих залізних контейнерах під шаром збезводненого гасу або мінеральної олії. Що зайняв Na заливають мінеральною олією або засипають сумішшю тальку і NaCl. Відходи, що утворяться, металевого Na знищують в ємностях з етиловим або пропиловим спиртом.
2.Надпровідники
Надпровідники як ви знаєте, при зменшенні температури питомий опір ( ρ) металів зменшується. Особливий інтерес викликає питання про електропровідність металів при низьких (кріогенних) температурах, що наближаються до абсолютного нуля.

## Slide 17
Лекція № 14. Провідники
В 1911р. голландський учений Х. Каммерлінг – Оннес побачив, що при охолодженні до температури 4,2 К опір кільця замороженої ртуті раптом різким скачком падає до надзвичайно малого (практично не вимірюваного) значення. Явище зникнення електричного опору, тобто появи нескінченної провідності, було названо зверхпровідністю, а температура, при якій це явище відбувається – температурою зверхпровідникового переходу Тс.
Цікаво, що при підвищенні температури Т>Тс зверхпровідністю металу порушується, і він знову переходить у нормальний (не зверхпровідний) стан, набуваючи кінцевого значення провідності (γ). Такі матеріали (не лише чисті метали, а й сплави, і хімічні сполуки), які охолодженні до низьких температур переходять у зверхпровідниковий стан, називається зверхпровідниками.
У той же час деякі речовини, у тому числі й ті, що мають найкращі провідникові властивості (найменше значення ρ за нормальних умов), - такі як срібло і мідь, при низьких температурах (порядку тисячних долей Кельвіна; а відповідно до 3-го закону термодинаміки: абсолютний 0 температури є принципово недосяжним) перевести у зверхпровідний стан не вдалося.

## Slide 18
Практично пригодний зверхпровідниковий електромагніт закінчувалося невдачею. Виявилося, що зверхпровідність зникає не тільки при підвищенні температури до значень, що перевищують Тс, а й при виникненні на поверхні зверхпровідника магнітного поля з магнітною індукцією, що перевищує індукцію переходу Вс (різниці немає, чи створюється індукція Вс струмом, що іде по зверхпровіднику, чи стороннім джерелом магнітного поля).
Мал.1 Діаграма стану м’якого надпровідника.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 19
Як бачимо з рис. 1, найбільш можливе значення температури переходу Тсо даного зверхпровідника досягається при дуже малій магн. індукції (тобто для випадку зверхпровідникового електромагніту при досить малій силі струму, що йде через обмотку цього електромагніту).
Відповідно і найбільше значення Всо магн. індукції переходу відповідає малій (незначно відрізняємій від абсолютного 0) температурі зверхпровідника.
Заштрихована область PQO на рис. 1 відповідає зверхпровідному стану, а не заштрихована область за кривою PQ – нормальному стану матеріалу.
Якщо матеріал працює в умовах температури і магн. індукції, що відповідають точці Х, то зверхпровідність може бути розрушена нагрівом (перехід через криву PQ в точці Y), підвищенням магн. індукції (перехід через криву PQ в точці £), та в загальному випадку при одночасному підвищенні як температури, так і магн. індукції, що переводить матеріал в нормальний стан, з пересіченням кривої в будь-якій точці між точками Y і £.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 20
3.Кріопровідники
Кріопрвідність – досягнення деякими металами досить малої питомої провідності при кріогенних температурах, але більш високих, ніж температура зверхпровідникового переходу, якщо даний матеріал взагалі належить до зверхпровідників.
Такі матеріали наз. кріопровідниками або гіперпровідниками. В них питомий опір (ρ) дуже малий. Використання кріопровідників в електричних машинах досить економічно вигідне, оскільки дозволяє
використовувати більш дешеві висококиплячі холодоагенти для охолодження матеріалу кріопровідника.
На відміну від зверхпровідників при збільшенні температури ρ у кріопровіднику змінюється плавно, без сачків. І якщо при втраті зверхпровідних властивостей зверхпровідника раптово звільняється велика кількість енергії, що може викликати аварію, то у кріопровідників при зростанні температури ρ змінюється плавно без вибухового ефекту.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 21
4.Метали - провідники
Розповсюджені метали – провідники: вольфрам, молібден, золото, срібло, платина, палладій, нікель, кобальт, свинець, олово, цинк, кадмій, галій, ртуть. Розглянемо коротко деякі з них:
1. Вольфрам – дуже тяжкий твердий метал, сірого кольору.
З цих металів він має найбільш високу температуру плавлення. Використовується в електровакуумній техніці. В наслідок важко плавкості і великої механічної міцності при підвищених температурах вольфрам може працювати при високій температурі (більше 2000˚C), але тільки в глибокому вакуумі чи в інертному газі (азоті, аргоні), оскільки при нагріванні при кисні він сильно окислюється.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 22
Вольфрам використовується для виготовлення контактів.
Правила використання вольфрамових контактів:
- стійкість в роботі;
- малий механічний знос через високу твердість матеріалу;
- властивість протистояти дії дуги і відсутність приварюванності внаслідок великої тугоплавкості;
- мала підвласність електричній ерозії.
Недоліки:
- важко оброблюються;
- утворення за атмосферних умов оксидних плівок.
2. Молібден – широко використовується в електровакуумній техніці при менш високих температурах ніж вольфрам; деталі накалювання із молібдену повинні працювати в вакуумі в інертному газі, щоб не окислюватися. Використовується для електричних контактів. Має підвищену механічну міцність, порівняно з вольфрамом, при високих t˚.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 23
Одержання
Промислове одержання молібдену починається зі збагачення руд флотационным методом. Отриманий концентрат обпалюють до утворення оксиду МоО3:
2Мо2 + 7O2 = 2Mo3 + 4SO2,
який піддають додатковому очищенню. Далі МоО3 відновлюють H2. Отримані заготівлі обробляють тиском (кування, прокатка, протягання).
Застосування
Молібден використовується для легування сталей, як компонент жароміцних і коррозионно стійких сплавів. Молібденовий дріт (стрічка) служить для виготовлення високотемпературних печей, введень електричного струму в лампочках. З'єднання молібдену — сульфід, оксиди, молибдати — є каталізаторами хімічних реакцій, пігментами барвників, компонентами глазурей. Гексафторид молібдену застосовується при нанесенні металевого Mo на різні матеріали МоSi2 використовується як тверде високотемпературне змащення. Mo входить до складу мікродобрив. Радіоактивні ізотопи 93Mo (T1/2 6,95 ч) і 99Mo (T1/2 66 ч) — ізотопні індикатори.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 24
3.Золото - має високу пластичність. В електротехніці використовується як контактний матеріал для корозійностійких покриттів, електродів фотоелементів.
Одержання
Золото витягають з руди, обробляючи її рідкою ртуттю й одержуючи рідкий сплав — амальгаму. Далі амальгаму нагрівають, ртуть випаровується, а золото залишається. Застосовують і цианидный спосіб витягу золота з руд. У цьому випадку золотоносну руду обробляють розчином ціаніду натрію NaCN. У присутності кисню повітря золото переходить у розчин:
4Au + O2 + 8NaCN + 2H2O = 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
Далі отриманий розчин комплексу золота обробляють цинковим пилом:
2Na[Au(CN)2] + Zn = Na2[Zn(CN)4) + 2AuЇ
Очищають золото розчиненням у царській горілці:
Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO +H2O
с наступним виборчим осадженням золота з розчину, наприклад, за допомогою FeSO4.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 25
4. Срібло – стійке проти окислення при нормальній температурі. При нормальній температурі опір ρ срібла найменше, порівняно з іншими металами. Використовується в електроніці як контактний матеріал.
Недоліки:
Хімічна стійкість срібла порівняно з іншими благородними металами знижена.
Одержання
У стародавності срібло витягали з руд обробкою їх ртуттю. В даний час застосовується цианидное выщелачивание.
При цьому утворяться розчинні у воді комплексні ціаніди срібла:
Ag2S + 4NaCN = 2Na[Ag(CN)2] +Na2S.
Щоб змістити рівновага вправо, через нього пропускають повітря. Сульфіди-іони при цьому окисляються до тіосульфатів-іонів (іонів S2O32–) і сульфат-іонів (іонів SO42–).
З цианидного розчину срібло виділяють цинковим пилом:
2Na[Ag(CN)2] + Zn = Na2[Zn(CN)4] + 2Ag.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 26
Для одержання срібла дуже високої чистоти (99,999%) його піддають електрохімічному рафінуванню в азотній кислоті або розчиненню в концентрованій сірчаній кислоті. При цьому срібло переходить у розчин у виді сульфату Ag2SO4. Додавання міді або заліза викликає осадження металевого срібла:
Ag2SO4 + Cu = 2Ag + CuSO4
Застосування
Близько 30-40% усього виробленого срібла витрачається на виробництво кіно і фотоматеріалів. 20% срібла у виді сплавів із золотом , палладієм , міддю або цинком використовується для виготовлення контактів, припоев, що проводять шарів в електротехніку й електроніці.
20-25% зробленого срібла служить для виробництва срібно-цинкових акумуляторів. Зі сплаву на основі срібла виготовляють монети, ювелірні вироби, прикраси і їдальню посуд.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 27
5.Сплави - провідники
Сплави металів:
Сплави високого опору для резисторів і нагрівних приладів
(найбільш використовувані)
1. Манганін: Cu – 85% - мідь, Mn – 12% - марганець, Ni – 3% - нікель.
Сплав з якого роблять тонку (діаметр 0,02мм) проволку з емалевою ізоляцією. Для стабільності питомого опору ρ проволки підлягає спеціальній термообробці. Гранична робоча температура сплаву не більше 200˚С.
2. Константан - сплав, що має біля 60% міді і 40% нікелю. За механічними властивостями близький до манганіну, проте має вищу нагрівостійкість. Гранична t˚ - 450˚С (може працювати тривалий час). Використовується для виготовлення реостатів і електронагрівальних елементів.
Недоліки: у сплаві багато нікелю (40%), який дорого коштує.
3. Сплави на базі заліза: використовуються для електронагрівальних елементів.
Сплави: 1) Fe – Ni – Cr – називається ніхромами або фероніхромами при підвищенні вмісту заліза.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 28
Переваги:
- технологічні;
- легко витягуються у тонку довгу проволку.
Недоліки:
- наявність дорогостоючого нікелю.
2) Fe – Cr – Al – фехраль, хромаль (залежно від %-го співвідношення елементів). Дешевші, але менш технологічні, твердіші і хрупкі (проволки лише більшого поперечного перерізу).
Сплави для термопар
Копель (56%Cu – 44%Ni);
Алюмель (95%Ni – 5% Al, Si,Mg);
Хромель (90 %Ni – 10% Cr);
Платинородій (90% Pt - 10%Rh).
На рис.1 минулої лекції наводилися залежності термоелектрорушійної сили від різниці температур гарячого і холодного спаїв для найбільш використовуваних термопар. З рисунка видно, що найбільшу термоелектрорушійну силу при заданій різниці температур розвиває термопара хромель-копель.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 29
6.Припої
Припої
Це спеціальні сплави, що являють собою спеціальні сплави, що використовуються при паянні. Припій змочує деталь, заповнює зазори між з’єднаннями деталей. Припій має температуру плавлення значно меншу, ніж у металів, що припаюють, який в момент пайки залишаються твердими.
Припої
М’які
Тверді
М’які:
- температура плавлення до 500˚С;
- границя міцності при розтягуванні до 50-79 Па.
Тверді:
- t˚ плавлення> 500˚С;
- границя міцності рпи розтягуванні до 500 Мпа.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 30
7.Неметалеві провідники
З числа твердих не металевих провідникових матеріалів найбільше значення мають матеріали на основі вуглецю:
7.1. – електровугільні вироби (сировина для їх виготовлення: сажа, графіт, антрацит, вугільна смола для зв’язування):
7.1.1. – вугільні електроди для роботи при високих температурах;
7.1.2. Щітки – для утворення ковзаючого контакту між нерухомими частинами електромашини;
7.1.3. Вугільні порошки для мікрофонів виготовляють із антрацита. Питомий опір порошку залежить від крупнисті зерна, режиму обжиму порошку і щільність його засипання.
7.1.4. Недротові резистори (мають, порівняно з дротовими, менші розміри; меншу залежність опору від напруги; високу стабільність при дії температури і вологості). Використовуються у вимірювальній і обчислювальній техніці, автоматиці.
Лекція № 14. Провідники

## Slide 31
7.1.5. Природній графіт – мінерал, найбільш розповсюджений і стійка в земній корі поліморфна гексагональна модифікація вуглецю. Структура шарувата. Темно-сірі до чорних лускаті агрегати, конкреції, суцільні маси. Твердість 1-2; щільність бл. 2,2 г/см3. Електропровідний, вогнестійкий, хімічностійкий. Метаморфічного, магматичного походження. Використовується у виробництві при виготовленні електродів, лужних акумуляторів. Графить одержують також штучно — нагріванням антрациту без доступу повітря.
Кристалічна решітка графіта
Лекція № 14. Провідники