## Slide 1: Напівпровідники
Електротехнічні матеріали
Лекція № 15
Викладач: к.т.н., Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Загальні поняття
Електропровідність напівпровідників
Вплив зовнішніх факторів на електропровідність напівпровідників
Елементи з властивостями напівпровідників
Лекція № 11. Напівпровідники

## Slide 3: 1. Загальні поняття
Лекція № 11. Напівпровідники
Речовини, питомий опір яких при нормальній температурі лежить в межах між питомими опорами провідників і діелектриків, називаються напівпровідниками.
Електропровідність напівпровідників великою мірою залежить від зовнішніх енергетичних впливів та від різних домішок.
Наявність у напівпровідників двох типів електропровідностей - електронної (n) та електронно-діркової (р) дозволяяї отримати напівпровідникові вироби з р-n переходами.
На практичі напівпровідникові матеріали класифікують:
прості напівпровідники (елементи);
напівпровідникові хімічні з"єднання;
напівпровідникові комплекси (наприклад, керамічні напівпровідники).

## Slide 4: 2.Електропровідність напівпровідників
Лекція № 11. Напівпровідники
Власний напівпровідник - це напівпровідник, у якого електрони в зону вільних енергетичних рівнів (зону провідностей) поставляються тільки з заповненої електронами зони (валентної зони) .
Отже, при деякій температурі Т в зону провідності перейшло декілька електронів, утворивши у валентній зоні відповідну кількість дірок. Оскільки при кожному збудженні у власному напівпровіднику одночасно утворюються два заряди протилежних знаків, то загальна кількість носіїв заряду буде в 2 рази більше від кількості електронів зоні провідності, тобто:
Індекс у концентрації дірок та електронів означає, що це власні носії зарядів.
Питома провідність при цьому визначається

## Slide 5
Лекція № 11. Напівпровідники
У результаті процесів збудження і рекомбінації при будь — якій температурі тіла встановлюється рівно вагова концентрація носіїв: електронів:

## Slide 6
Лекція № 15. Напівпровідники
де — ширина забороненої зони напівпровідника;
- кількість енергетичних рівнів в одиниці об'єму напівпровідника у вільній зоні (зоні провідності);
- кількість енергетичних рівнів в одиниці об'єму напівпровідника у валентній зоні;
Коефіцієнт 2 показує, що на кожному рівні може бути 2 електрона.
Домішкові напівпровідники характеризуються досить широкою забороненою зоною, і перехід електронів із валентної зони у зону провідності здійснюється при більш високій температурі. Якщо атоми домішок знаходяться у вузлах кристалічної решітки, то вони називаються домішками заміщення, якщо між вузлами — домішками впровадження.
Домішки можуть або оставляти електрони в зону провідності напівпровідника, або приймати їх з рівнів його валентної зони.
Домішкові рівні розташовані біля "дна" зони провідності. При цьому енергія активації домішкових атомів менша, ніж ширина забороненої зони основного напівпровідника, а тому при нагріванні тіла збудження електронів домішок буде проходити скоріше, ніж збудження електронів рещітки.

## Slide 7
Додатні заради залишаються локалізованими, тобто не можуть дрейфувати по кристалу і брати участь в електропровідності. Напівпровідник з таким домішком має концентрацію електронів бїльшу, ніж концентрацію дірок, що з'являються лише при переході електронів із валентної зони у зону провідності. Такий напівпровідник називається напівпровідником п—типу, а домішки, що надають електрони в зону провідності, —донорами.
Лекція № 11. Напівпровідники

## Slide 8
Лекція № 11. Напівпровідники
Акцептори — домішки, що вносять незаповнені рівні у заборонену зону основного напівпровідника близько біля "стелі" валентної зони.
Теплове (зовнішнє) збудження у першу чергу переміщує електрони з валентної зони основного матеріалу на вільні домішкові рівні. Ці електрони не беруть участь в електричному струмі; у такого напівпровідника (концентрація дірок більша, від концентрації електронів, які перейшли із валентної зони в зону провідності). Це напівпровідники р-типу. А домішки, які захвачують електрони із валентної зони напівпровідника, називають акцепторами.
Напівпровідник п-типу
електрони — основні носії заряду,
дірки — неосновні носії заряду.
Напівпровідник о-типу:
дірки — основні носії заряду,
електрони — неосновні носії заряду

## Slide 9
Лекція № 11. Напівпровідники
Домішки заміщення.
1) Ковалентні структури типу алмаза (наприклад, германій, кремній — елементи IV групи).
— валентні електрони (елементи IV групи), закріплені за своїми атомами і не блукають по
кристалу.
Домішок миш'яку (V група) на зовнішній орбіті — 5 електронів. Зв'язавши 4 електрони, 1 електрон дрейфує по ! кристалу, а під дією електростатичного поля рухається І направлено (з'являється електропровідність типу л). а | атом домішка (миш'яку), що втратив електрон, є | додатньо—зарядженим, нерухливим, закріплена в решітці частинка. Такий домішок буде донором

## Slide 10
Лекція № 11. Напівпровідники
— домішок елемента III групи — Індія, що має З валентних електрони. Індій бере електрон у сусіднього атому германія і буде від'ємно—зарядженою, нерухливою, закріпленою в решітці частинкою. А дірка — дрейфує по кристалу. Під дією електростатичного поля дірка рухається направлено (електропровідність р—типу), домішок є акцептором.

## Slide 11
Лекція № 11. Напівпровідники
2) Ковалентні напівпровідникові з'єднання.
У напівпровідникових з'єднаннях АІІІ ВV (In, Sb, Gа, Аs і т.д.) домішкові атоми заміщення II групи (Мg, Zn та ін.) мають меншу валентність і акцепторами, а домішкові атоми IV групи у напівпровідникових з'єднаннях А111 ВV можуть бути донорами, якщо заміщають 3-валентні атоми у решітці, і можуть бути акцепторами, якщо заміщають 5-тивалентні атоми.
3) Напівпровідники з іонними решітками (CdS, РbS оксиди).
Якщо напівпровідник має електропровідність п- і р-типів (наприклад РbS), то надлишок сірки чи кисню викликає діркову електропровідність, а надлишок металу — електронну

## Slide 12
3.Вплив зовнішніх факторів на електропровідність напівпровідників
Лекція № 11. Напівпровідники
Вплив теплової енергії.
В області низьких температур участок нижньої кривої між точками [а,б] характеризує тільки концентрацію носіїв, обумовлену домішками. Нахил прямої на цьому участку визначається енергією активізації сод1. З ростом Т кількість носіїв, що поставляються домішками, росте. На участку [б;в] домішки вже виснажені, а переходу електронів через заборонену зону ще немає. Далі значення температури настільки стає великим, що електрони переходяться через заборонену зону (участок [в;и]) - концентрація носіїв заряду швидко росте (нахил цього участка характеризує Дю - ширину забороненоїзони). З рисунку видно, що із збільшенням концентрації домішок у напівпровіднику перехід від участка [а;б] (чи [г;д]), на яких концентрація носіїв обумовлена лише домішками, до участку виснажених домішок [б;в] (чи [д;є]) зміщується в бік високих температур. Крива графіка [ж;й] має два участки: [ж;з]-постійна концентрація заряду до температури, при якій носії не переходять через заборонену зону; [з;и] - перехід носіїв через забороненузону. Такий напівпровідник є виродженим.

## Slide 13
Лекція № 11. Напівпровідники
Зрозуміло, що криві залежності питомої провідності напівпровідників від температури при різних концентраціях домішок матимуть вигляд аналогічний до залежностей концентрації носіїв заряду від температури, оскільки провідність залежить саме від концентрації носіїв заряду.

## Slide 14
Лекція № 11. Напівпровідники
Вплив деформації
Електропровідність твердих кристалічних тіл змінюється від деформації внаслідок збільшення чи зменшення (розтягування і стиснення) міжатомних відстаней, що призводить до зміни концентрації і рухливості носіїв. Концентрація носіїв може стати меншою або більшою внаслідок зміни ширини енергетичних зон кристалу і зміщення домішкових рівнів, що у свою чергу веде до зміни енергії активації носіїв. Рухливість носіїв заряду змінюється через збільшення (зменшення) амплітуди коливань атомів при їх віддаленні (наближенні).
Тензочутливість - величина, що чисельно характеризує зміни питомої провідності чи питомого опору напівпровідників при деформації:

## Slide 15
Лекція № 11. Напівпровідники
Вплив світла.
Світлова енергія, що поглинається напівпровідником, призводить до появи в ньому надлишкової кількості носіїв зарядів, що у свою чергу призводить до росту електропровідності.
Фотопровідність - збільшення електропровідності матеріалу під дією електромагнітного випромінювання.
Фотопровідність напівпровідників залежить від наступних факторів:
частоти (із збільшення частоти електропровідність зростає);
від інтенсивності опромінення;
- вплив теплової енергії (температури).
Вплив сильних електричних полів
Електропровідність також залежить і від величини напруженості електричного поля. На рисунку показані криві залежності питомої провідності одного і того ж напівпровідника від напруженості електричного поля при різних температурах навколишнього середовища. Як видно із залежностей, при низьких значеннях напруженості поля (до критичного значення ЕК) зберігається дія закону Ома і питома провідність не залежить від напруженості поля. Із ростом температури крива питомої провідності зміщується вверх, а нахил зростаючої частини стає меншим.

## Slide 16
Лекція № 11. Напівпровідники
При більш високих значеннях напруженості поля починається інтенсивний ріст питомої провідності за експоненціальним законом, що призводить до руйнування структури напівпровідника
де - питома провідність напівпровідника при Е<Ек
- коефіцієнт, що характеризує напівпровідник
Ріст проводи мості обумовлено ростом кількості носіїв заряду, оскільки під впливом поля вони більш легко звільняються за допомогою теплового збудження. При подальшому збільшенні поля може з'явитися механізм ударної іонізації, що призводить до руйнування структури напівпровідника.

## Slide 17
Лекція № 11. Напівпровідники
4.Елементи з властивостями напівпровідників
Серед елементів із властивостями напівпровідників, найбільш широко використовуються: германій, кремній, селен.
Германій використовується для виготовлення діодів (випрямлячів) змінного струму різної потужності, транзисторів різних типів. З нього виготовляють перетворювачі Холла, пристрої вимірювання напруженості магнітного поля, струмів і напруженості. Оптичні властивості германія дозволяють використовувати його для фото транзисторів і фоторезисторів, оптичних лінз, оптичних фільтрів, модуляторів світла. Пристрої, виготовлені із германію, повинні бути захищенні від дії вологи.
Кремній сьогодні є основним матеріалом для виготовлення напівпровідникових пристроїв і діодів, транзисторів, фотоелементів, твердих схем мікроелектроніки. Кремнієві пристрої можуть експлуатуватися при досить високих температурах (залежно від ступеня очищення - критична температура 120-200° С, що значно вище, ніж для кремнію).
Селен - використовується для виготовлення діодів та фотоелементів. Температурний інтервал роботи селенових випрямлячів [-60;+75°С]. За своїми властивостями селенові випрямлячі значно поступаються перед германієвими і, тим більш, перед кремнієвими.