## Slide 1: Магнітні матеріали
Електротехнічні матеріали
Лекція № 16
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
Загальні відомості про властивості магнітних матеріалів.
Матеріали спеціального призначення магніто-тверді та магніто-м’які матеріали.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 3
1. Загальні відомості про властивості магнітних матеріалів.
По особливостям магнітних властивостей всі матеріали можуть бути поділені на: парамагнетики, діамагнетики і феромагнетики. Парамагнетики відрізняються тим, що при розміщенні їх в магнітному полі, вони посилюють його всередині себе внаслідок співпадання напрямку їх намагніченості з напрямком зовнішнього поля. Діамагнетики послаблюють всередині себе магнітне поле, яке діє зовні, внаслідок того, що напрямок їх намагніченості протилежний напрямку зовнішнього поля (мідь, золото, срібло, цинк). Магнітні властивості матеріалів пов'язані з обертанням електронів в атомних ядрах. Електрони, які обертаються в атомі, є елементарними магнітами даного тіла. В парамагнітних тілах зовнішнє магнітне поле посилюється внутрішніми елементарними магнітами, в діамагнітних – послаблюється. Намагніченість даної речовини під впливом зовнішнього магнітного поля можна охарактеризувати рівнянням:
J = kмH,
де J – інтенсивність намагнічування;
kм – магнітна сприйнятливість, яка є параметром матеріала;
Н – напруженість магнітного поля.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 4
Практично дуже важливим параметром магнітних матеріалів, працюючих в змінних електромагнітних полях, є відносна магнітна проникливість, яка може бути виражена через магнітну сприйнятливість згідно рівняння:
mr= kм + 1,
де mr – відносна магнітна проникливість.
У діамагнетиків магнітна проникливість трохи менше 1, а у парамагнетиків – трохи більша 1. І в тих, і в інших магнітна проникливість не залежить від напруженості зовнішнього поля. Крім діамагнетиків і парамагнетиків, існують ще так звані феромагнетики – матеріали, відносна магнітна проникливість яких значно більше 1 і залежить від напруженості магнітного поля. В якості магнітних матеріалів в електротехніці застосовуються саме феромагнетики (залізо, нікель, кобальт, гадоліній і багато їх сплавів, а також деякі сплави, які включають алюміній, хром, марганець, мідь, срібло). Для основної характеристики феромагнетиків в змінних полях звичайно користуються рівнянням:
mr= В/Нm0
де В – магнітна індукція;
m0 = 4-7 Г/м – магнітна стала.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 5
Напруженість магнітного поля виражають в амперах на метр (А/м), магнітну індукцію – в теслах (Т).
Сучасна теорія феромагнетизма визнає наявність спонтанного намагнічування, під впливом якого в феромагнетиках утворюються особливі області – домени, в яких магнітні моменти електронів направлені паралельно один до одного, що відповідає певному стану намагніченості. Магнітні моменти окремих доменів розташовані невпорядковано, внаслідок чого сумарна намагніченість їх дорівнює нулю. При накладанні зовнішнього магнітного поля відбувається ріст доменів, намагніченість яких співпадає з зовнішнім полем або близька до напрямку зовнішнього поля, з одночасним скороченням розмірів доменів, намагніченість яких сильно не співпадає з напрямком зовнішнього поля. При достатньо сильному зовнішньому полі можуть мати місце повороти векторів намагніченості деяких доменів до їх повного співпадання з напрямком зовнішнього поля. В достатньо сильних полях завершуються ріст доменів і повороти їх векторів намагніченості, внаслідок чого посилення внутрішнього магнітного поля з ростом напруженості зовнішнього поля послаблюється, наступає магнітне насичення.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 6
1 - область найслабкіших полів;
2 - область лабких полів;
3 – область середніх полів;
4 – область сильних полів.
Описаний вище процес знаходить своє відображення в кривій намагнічування, що являє собою залежність магнітної індукції в матеріалі від напруженості магнітного поля (мал.1).
На мал. 2 показані типічні петлі гістерезиса для найважливіших магнітних матеріалів.
мал. 2
1 – магнітом’який матеріал, електротехнічна кремниста сталь;
2 – магнітом’який матеріал – пермалой;
3 – магнітотвердий матеріал.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 7
Для всіх цих петель характерне наступне: при зниженні напруженості магнітного поля від +Н до 0 магнітна індукція ще не дорівнює нулю, вона має деяке залишкове значення Br, для доведення залишкової індукції до нуля необхідно довести силу магнітного поля до значення –Нс, яке називається коерцитивною силою. При доведенні сили поля спочатку до значення –Н, а потім до 0 знов спостерігається відставання магнітної індукції, залишкове значення якої дорівнюватиме –Вr; воно може бути доведене до 0 при напруженості +Нс. Циклічне перемагнічування матеріалу відбувається з певною втратою енергії, яка виділяється всередині матеріалу у вигляді тепла. Втрати на один цикл перемагнічування залежать від якості матеріала і пропорційні площі петлі гістерезиса. При роботі в змінному полі питомі втрати на гістерезис, виражені в Вт/кг, прямопропорційні частоті. Крім описаного явища, в змінному магнітному полі всередині магнітного матеріала індуктуються вихрові струми, які також є причиною розсіювання енергії, причиною додаткових втрат. Втрати на вихрові струми прямо пропорційні квадрату частоти і обернено пропорційні питомому електричному опору.
Магнітні матеріали
Феромагнітні речовини Феромагнітні хімічні сполуки
(ферріти)
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 8
Магнітні властивості матеріалів обумовленні
елементарними круговими струмами
Обертання електрона навколо своєї осі (електронні спіни)
орбітальний рух електронів в атомах
Явище феромагнетизма пов’язане з утворенням в середині матеріалів при
tº≤ точка Кюрі таких кристалічних структур, при яких в межах макроскопічних областей електронні спіни орієнтуються один до одного і є однаково направленими. Характерним для феромагнітного стану є самодовільна (спонтанна) намагніченість (без прикладання зовнішнього магнітного поля), але направлення магнітних моментів окремих доменів є досить різним. Магнітний потік такого тіла у зовнішньому просторі дорівнює нулю.
Процес намагнічування феромагнітів під впливом зовнішнього магнітного поля зводиться:
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 9
1) до росту тих доменів, магнітні моменти яких утворюють найменший кут з напрямком і до зменшення розмірів інших доменів (процес зміщення меж доменів);
2) до повороту магнітного моментів в напрямку зовнішнього поля (процес орієнтації). Магнітне насичення досягається, коли завершиться ріст доменів і магн. Моменти усіх учасників орієнтовані в напрямку поля. Схема орієнтації спінів наведена на рис.1
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 10
Якщо мінімуму потенціальної енергії системи відповідає антипаралельне розташування спінів з деякою перевагою одного напрямку над іншим, то такі речовини називаються – феррімагнетиками. Вони теж мають доменну структуру, точку Кюрі, характеристики такі ж, як і в феромагнетиків. Феррімагнетики від феромагнетиків відрізняються:
- меншою індукцією насичення;
- мають складнішу температурну залежність індукції;
- підвищене значення питомого опору.
Перші дві відмінності спрощено можуть бути поясненні наявністю в структурі складного матеріалу двох підрешіток, що створюють зустрічні не скомпенсовані магнітні потоки, а третя відмінність – тим, що ці матеріали відносяться до неметалів. На рисунку 2 схематично зображені напрямки спінових магнітних моментів у феромагнетику (а) і в феромагнетику (б)
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 11
2. Матеріали спеціального призначення магніто-тверді та магніто-м’які матеріали.
МАГНІТОМ'ЯКІ МАТЕРІАЛИ
а) Електротехнічна сталь
Практичне застосування має цілий ряд магнітом'яких матеріалів, тому що в залежності від умов застосування до них пред'являються різні вимоги.
Самим масовим магнітом'яким матеріалом, що має дуже широку область застосування, є спеціальна електротехнічна сталь, легована кремнієм. Вона використовується для роботи в порівняно сильних перемінних магнітних полях: у силових трансформаторах усіх типів, електричних машинах, дроселях, у різних електромагнітних реле, приладах. Випускається електротехнічна сталь, легована кремнієм, в аркушах і рулонах. Кремній, що вводиться в сталь у кількості 0,8 - 4,8 %, утворить із залізом твердий розчин і різко підвищує питомий електричний опір.
Завдяки підвищенню питомого опору в електротехнічній кремнистій сталі знижуються втрати на вихрові струми. Наявність кремнію позначається сприятливо і на інших магнітних властивостях: знижуються втрати на гістерезис, збільшується магнітна проникність у слабких і середніх полях, знижується магнітострикція.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 12
Введення в маловуглецеву сталь кремнію збільшує її твердість, межу міцності при розтяганні, але додає крихкість. У зв'язку з цим електротехнічна кремниста сталь випробується на крихкість. Про крихкість судять по кількості перегинів, що витримуються пластинкою без зламу. Природньо, що число перегинів залежить від товщини аркушів, що складає для різних марок 0,1-1,0 мм.
Позначення марок електротехнічної сталі розшифровуються в такий спосіб: буква Е - "електротехнічна сталь"; перші цифри 1, 2, 3 і 4 після букви Е - ступінь легування кремнієм, а саме: 1 - слабколегована сталь зі вмістом кремнію в межах 0,8 - 1,8 %, що має питомий об'ємний опір 0,2*10-6 Ом*м; 2 -середньолегована зі вмістом кремнію в межах 1,8 - 2,8 % (0,40*10-6 Ом*м); 3 - підвищенолегована сталь зі вмістом кремнію в межах 2,8 - 3,8 % (0,50*10-6 Ом*м); 4 - високолегована сталь зі вмістом кремнію 3,8 - 4,8% (0,60*10-6 Ом*м). Другі цифри (від 1 до 8) вказують на найважливіші магнітні властивості: 1 - нормальні питомі втрати; 2 - знижені втрати; 3 - низькі втрати; літера А - особливо низькі втрати; 4 - гарантовані значення втрат при частоті 400 Гц і магнітної індукції в середніх по силі полях; 5 - гарантоване значення відносної магнітної проникності в слабких магнітних полях; 6 - гарантоване підвищене значення відносної магнітної проникності в слабких магнітних полях; 7 - гарантоване значення відносної магнітної проникності в середніх магнітних полях; 8 - гарантоване підвищене значення відносної магнітної проникності в середніх магнітних полях. Третя цифра (0) означає холоднокатану текстовану сталь; третя і четверта цифри (00) означають холоднокатану малотекстовану сталь. Приклади позначення марок: Е41, Е48А, Е3100, Е330А.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 13
б) Пермалой
Для одержання великих індукцій у слабких магнітних полях, що необхідно, наприклад, у вимірювальних трансформаторах і в ряді приладів, застосовують сплави, що відрізняються великою початковою і великою максимальною магнітною проникністю, причому її максимальне значення досягається в слабких полях. Класичним сплавом з великою магнітною проникністю в слабких полях є залізонікелевий сплав - пермалой. Типова для нього петля гістерезиса показана на мал. 6-2, 2. По вмісту нікелю пермалой, що випускається в промисловому масштабі, можна підрозділити на дві групи: високонікелевий і низьконікелевий (з високим і порівняно низьким вмістами нікелю); високонікелевий пермалой випускають у легованому вигляді з добавками молібдену, молібдену з міддю чи молібдену з хромом, зі вмістом нікелю до 80 %. Низьконікелевий пермалой, що містить нікелю 45 - 50 %, випускається нелегованим, а з трохи меншим вмістом нікелю - легованим, з високонікелевий пермалой має високі значення початкової і максимальної відносної магнітної проникності і великий питомий опір.
Параметри листового пермалоя марок 79НМ, 80НХС і 79НМУ при товщинах від 0,02 до 2,5 мм наступні: початкова відносна магнітна проникність 14 000 - 25 000, максимальна 60 000 - 180 000, коерцитивна сила 1,2 - 48 А/м; пермалоя марок 45Н, 50Н, 50НП: відносна магнітна проникність початкова 2000 - 3000, максимальна 18 000 - 50 000, коерцитивна сила 2,4 - 32 А/м.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 14
в) Різні магнітом'які матеріали
До числа сплавів з великою початковою магнітною проникністю відноситься сплав заліза, алюмінію і кремнію, за назвою алсифер. У цьому потрійному сплаві має місце дуже різка залежність магнітної проникності від процентного співвідношення компонентів, що призводить до великих коливань характеристик від партії до партії. При оптимальному складі початкова магнітна проникність доходить до 35 000, а максимальна - до 117 000 при коерцитивній силі 1,76 А/м і питомому опорі 0.81*10-6 Ом*м.
Алсифер дуже твердий і тендітний сплав, він не піддається ні куванню, ні прокатці. Деталі з нього одержують тільки методом лиття при товщині не менш декількох міліметрів. Деталі обробці різанням не піддаються. Можливе тільки припасування деяких розмірів шліфуванням. Область застосування алсифера: магнітні екрани, корпуси приборів машин, апаратів, деталі магнітоприводів для роботи при постійному чи повільно мінливому магнітному полі. Алсифер легко подрібнюється в тонкий порошок, що дозволяє широко використовувати його у виробництві магнітодіелектриків для високочастотних сердечників.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 15
До числа магнітомяких матеріалів відноситься технічно чисте залізо, що широко застосовується в апарато- і приладобудуванні як сердечники і полюсні башмаки електромагнітів, магнітопроводів і деталей реле, вимірювальних приладів, мембран у телефонії, магнітних екранів, у виробництві магнітодіелектриків і ін.
Магнітні властивості заліза (як і інших феромагнітних матеріалів) залежать від наступних факторів: 1) орієнтування кристалічних осей окремих кристалів щодо напрямку намагнічування (так називаної текстури); 2) наявності домішок (особливо шкідливими є домішки, що не утворять твердих розчинів);
3) розмірів зерен (кристалів); 4) перекручувань кристалічних решіток пластичними деформаціями.
Технічно чисте залізо містить у собі декілька кількість домішок. При вмісті вуглецю менш ніж 0,1% і виплавці в мартенівських чи електричних печах сталь називають низьковуглецевою електротехнічною сталлю. При особливо низькому змісті вуглецю і застосуванні електричного чи карбонільного процесу, а також при прямому відновленні з особливо чистих руд за матеріалом зберігається назва "залізо". У табл. 6-1 показана кількість домішок у різних марках низьковуглецевої сталі і заліза.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 16
Таблиця 6-1 Домішки в низьковуглецевій електротехнічній сталі і залозі
Таблиця 6-2 Властивості електролітичного і карбонального заліза
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 17
МАГНІТОТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ
а) Загальні відомості
У тороїдальному магніті (що являє собою замкнуте кільце) після зняття намагнічуючого зовнішнього поля зберігається визначена залишкова індукція Вr. При незамкнутому кільці - наявності повітряного зазору - положення зміниться: на розімкнутих кінцях виникнуть полюси, що створюють поле, що розмагнічує, з напруженістю Нd, що знизить індукцію до Вd, тобто до значення залишкової індукції розімкнутого магніту.
Рис. 6-3. Криві розмагнічування і магнітної енергії
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 18
На мал. 6-3 показана також крива енергії магніту в зазорі. Залишкова індукція розімкнутого магніту зменшується зі збільшенням зазору. Енергія магнітного поля, створюваного в зазорі магніту, віднесена до одиниці об'єму, визначається вираженням ВdНd/2 у джоулях на 1 м3. Вона має деяке максимальне значення, рівне ВdНd/2, що відповідає найбільш економічному використанню матеріалу магніту. Як знаходити значення Вd і Нd, видно з мал.
6-3. Максимальна енергія в одиниці об'єму зазору постійного магніту залежить не тільки від значень залишкової індукції Вr і коерцитивної сили Нc, але і від виду кривої розмагнічування: більш опукла крива за інших рівних умов дасть більше значення максимальної магнітної енергії.
Криві повернення - криві приватних циклів, що виходять при зменшенні напруженості що розмагнічує поля; вони важливі тому, що починаючи з моменту зняття намагнічуючого поля стан магніту визначаються не кривою основного гістерезисного циклу, а саме кривими повернення. При всіх змінах умов, що впливають на стан магніту, наприклад у його арматурі, змінюється поле, що розмагнічує, і магніт змінює свій стан по кривій повернення. При циклічних змінах що розмагнічують поля виходять вузькі приватні гістерезисні цикли. У першому наближенні площа у петлі приватного циклу можна вважати рівною нулю, а криву повернення - прямою лінією і характеризувати її кутовим коефіцієнтом, так званим коефіціентом повернення пояснення до цієї формули див. на мал. 6-4.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 19
б) Матеріали ковкі, що обробляються механічно
Основними ковкими матеріалами, що піддаються загартуванню, є сталі: вуглеродиста, хромиста, вольфрамова і кобальтова. Вуглецева сталь має найбільш низькі магнітні параметри і не має великого значення як магнітотвердий матеріал.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 20
Хромисті, вольфрамові і кобальтові сталі для постійних магнітів випускають різних розмірів і перетинів: круглого, квадратного і прямокутного. Магнітні властивості в межах установлених вимог гарантуються лише при умові дотримання термічної обробки і старіння в повній відповідності з затвердженими технологічними інструкціями. Магнітні властивості хромистих сталей з підвищеним вмістом хрому (до 3%) при дуже складній термообробці можна довести до властивостей більш дорогої вольфрамової сталі, завдяки чому в ряді випадків стала можливою заміна останньої. Вольфрамова сталь відрізняється великою стійкістю проти магнітного старіння. У цьому відношенні вона відноситься до одного з найкращих матеріалів, хоча піддана структурному старінню. З усіх стандартних марок легованих сталей для постійних магнітів кобальтова сталь має найбільш високі магнітні властивості. Питома максимальна енергія в неї доходить до 4000 Дж/м3. Магніти з кобальтової сталі для тих самих випадків застосовуються компактніше, ніж з інших легованих сталей. Застосування кобальтової сталі стримується дефіцитністю і висовою вартістю кобальту. У табл. 6-3 дані вимоги до параметрів прутків з легованих сталей для постійних магнітів.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 21
Спеціальні феромагнетики
В окрему підгрупу виділяють матеріали, використання яких основано. На наявність у них особливостей магн. властивостей, які визначаються структурою і складом.
До таких матеріалів можна віднести:
1) сплави, що відрізняються незначною мірою магн. проникливості при зміні напруженості поля;
2) сплави з сильною залежністю магн. проникливості від температури;
3) сплави з особливо високою індукцією насичення;
4) сплави з високою магнітострикцією.
Ферріти являють собою магнітну кераміку з незначною електронною електропровідністю. Ферріти – системи з окисів заліза і оксидів двухвалентних (рідше одновалентних) металів, відповідають загальній формулі MeO·Fe2O3,де Ме – символ двохвалентного метала.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 22
Матеріали спеціального призначення
Ферити
Загальні відомості
Ферити можуть бути магнітомякі і магнітотверді. Перші одержують звичайно з використанням окислів нікелю, марганцю, цинку, літію, міді, другі - в основному з використанням окислів барію і кобальту.
Ферити завдяки ряду специфічних властивостей знайшли широке застосування у високочастотній техніці. Вони мають істотну відмінність від звичайних феромагнетиків у частині енергетичного стану, у силу чого їх звичайно називають не феромагнетиками, а феримагнетиками.
По своєму складу ферити являють собою складні системи окислів заліза з окислами інших, у більшості випадків двовалентних металів. Це тип хімічної сполуки - ферита МеО*Fе2О3 (Me - символ двовалентного металу).
По своїх параметрах ферити в основному відрізняються від звичайних феромагнетиків порівняно малим значенням індукції і великим питомим електричним опором, що дозволяє відносити їх за цією ознакою до напівпровідників.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 23
Саме вдале сполучення порівняно високих магнітних властивостей з високим питомим опором забезпечило феритам широке застосування у високочастотній техніці. Ферити виготовляють у вигляді необхідних деталей за принципом керамічної технології: здрібнювання вихідної сировини до стану мілкодисперсного порошку, створення деталей і випал. Створення може вироблятися різними методами: пресування порошків у сталевих формах при тисках 100 - 300 МПа, видавлювання з мундштука маси порошків з добавкою органічного зв'язування (полівініловий спирт, парафін). Ферити можуть бути із суміші порошків окислів і із сірчанокислих солей відповідних металів. При випалі відбувається феритизація суміші окислів; у випадку використання солей металів відбувається їхнє розкладання на стадії попереднього випалу, причому протікає у відомій мірі і процес феритизації. У силу особливостей умов технологічних процесів одержання феритів із солей металів вони мають більш зроблений ступінь феритизації, чим матеріали, одержані безпосередньо з окислів, унаслідок чого останні, як правило, володіють гіршими електромагнітними властивостями. Однак одержання феритів із суміші солей металів більш складне і вимагає більшої витрати сировини.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 24
Спеціальні феромагнетики
1) Сплави, що відрізняються незначною зміною магнітної проникливості при зміні напруженості поля.
До них відноситься сплав пермінвар. Він являє собою потрійний сплав Fe-Ni-Co з вмістом цих компонентів 25,45 і 30% відповідно. Сплав піддають випалу при 1000 оС, після чого витримують при 400-500 оС та повільно охолоджують.
Деякі властивості:
- Має невелику коерцитивну силу
- Початкова магнітна проникливість 300, що зберігається сталою при 250 а/м, індукції 0,1Т.
- Недостатньо стабільний в магнітному відношені, чутливий до впливу температури та механічним напруженням.
Ізоперм. В склад входять залізо, нікель та алюбіній або мідь. Магнітна проникливість 30-80, яка мало змінюється до напруженності в декілька сот ампер на метр.
2) Термомагнітні сплави.
На основі Ni-Cr, Fe-Ni або Fe-Ni-Cr. Вказані сплави приміняються для компенсації температурної похибки в установках, що визивається зміною індукції постійних магнітів чи зміною опору проводів в магнітоелектричних приладах у порівнянні з тим значенням, при якому проводилось градуювання. Для отримання яскраво вираженної температурної залежності магнітного проникнення використовується властивість феромагнетиків знижувати индукцію при збільшенні температури поблизу точки Кюрі. Для цих феромагнетиків точка Кюрі знаходиться поміж 0 і 100 оС в залежності від домішок легуючих елементів. Сплав Ni-Cu при вмісті 30% Cu може компенсувати похибки для меж температур від -20 до +80оС, а при 40% Cu - від -50 до +10оС. Найбільше технічне застосування отримали сплави Fe-Ni-Co (компенсатори).
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 25
3) Сплави з високою магнітострикцією (системи Fe-Pt, Fe-Co, Fe-Al). Значення для сплавів вказаних систем тривалі і лежать в межах (40-120)*10-6.в якості магнітострикційних матеріалів використовується також чистий нікель, який має властивість великої від"ємної магнітострикції, нікелькобальтові сплави, деякі марки пермаллоїв та різні феррити. Явище магнитострикції використовується в генераторах звукових та ультразвукових коливань.
4) Залізокобальтові сплави. Мають особливо високу індукцію насичення, до 2,4 Т, тобто більш ніж у всіх відомих феромагнетиків. Питомий електричний опір таких сплавів невеликий. Сплави, які мають вміст Со від 50 до 70%, називають пермендюрами. Пермендюри можуть використовуватись внаслідок їх високої вартості тільки в спеціальну апаратуруі, а саме в динамічних репродукторах, осцилографах, телефонних мембранах тощо.
Магнітодіелектрики являють собою один з різновидів магнітних матеріалів, призначені для використування при високих та підвищених частотах, так як вони характеризуються великим питомим електричним опором, тобто малим тангенсом кута магнітних втрат. Магнітодіелектрики отримують шляхом пресування порошкоподібного феромагнетика з ізолюючою зерна один від іншого органічною чи неорганічною зв`язкою.
Лекція № 16. Магнітні матеріали

## Slide 26
В якості основи використовують карбонільне залізо, розмолотий альсіфер та ін. Ізолюючою зв`язкою служать фенолоформальдегідні смолі, полістрол, скло тощо. Від основи вимагається вміст високих магнітних властивостей, від зв`язки - здатність утворювати поміж зерен суцільну, без розриву електроізолюючу плівку. Така плівка повинна бути по можливості однакової товщини и повинна міцно зв`язувати зерна між собою. Магнітодіелектрики характеризують ефективною магнітною проникливістю, яка завжди меньша феромагнетика, що складає основу данного магнітодіелектрика. Це пояснюється двома причинами: наявністю неферомагнитної зв`язки і тим, що магнітну проникливість магнітодіелектриків часто доводиться вимірювати у готових осердь, а не у тороідів.
Вид матеріалу | µ |  |  | Гранична Частота МГц
Магнітодиелектрики на основі карбонільного заліза……………… Магнітодиелектрики на основі альсіфера……. Магнітодиелектрики складного вмісту на основі суміші альсіфера з іншими фермомагнетиками…… | 5-16 20-65 20-60 | Від +50 До +100 Від -200 До -400 Від -150 До +50 | 1,25-6,26 15-62,5 15-62,5 | 50 0,1 1
Лекція № 12. Магнітні матеріали