## Slide 1: Поляризація діелектриків
Електротехнічні матеріали
Лекція № 3-4
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції :
1. Діелектрик в електричному полі.
2. Електрична провідність і опір.
3. Поляризація діелектриків.
4. Класифікація діелектриків за видом поляризації.
5. Діелектрична проникність газів.
6. Діелектрична проникність рідких діелектриків.
7. Діелектрична проникливість твердих діелектриків.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 3
Поляризація – основний для діелектрика процес, що виникає при дії на нього електричної напруги, пов’язаний із обмеженим зміщенням зв’язаних зарядів чи орієнтацією дипольних молекул.
Про явища, обумовлені поляризацією діелектрика, можна судити за значеннями:
Під дією електричної напруги можуть обумовити виникнення малого наскрізного струму, що проходить через товщу діелектрика і на його поверхні, що говорить про явище електропровідності діелектрика, яка чисельно характеризується значеннями питомої об’ємної електропровідності і питомої поверхневої електропровідності, що є оберненими відповідним значенням питомих об’ємного і поверхневого електричних опорів.
діелектричної проникності
кута діелектричних втрат
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків
1. Діелектрик в електричному полі.

## Slide 4
Будь-який діелектрик можна використовувати тільки при напрузі ≤ граничного значення в певних умовах.
При перевищенні цього значення напруги проходить пробій діелектрика – повна втрата ним електроізоляційних властивостей.
Цю граничну напругу називають „пробивною напругою”, а відповідно значення напруженості однорідного електричного поля – електричною міцністю діелектрика.
Більшість діелектриків характеризуються лінійною залежністю електричного заміщення від напруженості електричного поля створеного в діелектрику.
Якщо із змінною напруженості поля зміщення змінюється нелінійно, виявляючи насичення при деякому значенні напруженості поля, то такі діелектрики називаються нелінійними, наприклад, сегнетоелектрики.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 5: 2. Електрична провідність і опір.
Енергетичні рівні зонної теорії твердих тіл.
Перехід на більш високі енергетичні рівні можуть здійснюватись за рахунок впливу факторів:
випромінювання світла;
потік електронів і ядерних частинок;
механічні впливи;
електричні магнітні поля;
підвищення температури.
У нормальному не збудженому стані електрони у сукупності атомів, що утворюють дане тіло, можуть мати тільки визначене значення енергії.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 6
Параметром, що визначає здатність електричного матеріалу проводити електричних струм є питома електропровідність.
На практиці широко використовується питомий електричний опір – величина, обернена питомій електропровідності.
Питомий електричний опір (ρ):
Якщо значення енергії заповненої зони і зони провідності перекриваються, то при незначному збудженні електрони можуть вільно переходити від заповненої зони в зону провідності – матеріал має велику електричну провідність. Цей матеріал – провідник (схематичне зображення на рис. 1-а).
В інших випадках між рівнями енергії заповненої зони і зони провідності є проміжна зона „недозволених” рівнів (заборонена зона). Це зона таких значень енергії, які не можуть мати електрони даного тіла.
довжина матеріалу
електричний опір тіла
площа поперечного перерізу матеріалу
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 7
Для розрахунку питомого об’ємного опору (Ом∙м) користуються формулою:
об’ємний опір (Ом);
товщина діелектрика (м).
діаметр електроду вимірювання (м);
одиницею питомої електропровідності є 1 См/м.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 8: 3. Поляризація діелектриків
Будь-який діелектрик з нанесеними на нього електродами, включений в електромережу, може розглядатися як конденсатор певної ємності.
Заряд будь-якого конденсатора визначають:
Q =C∙U
Q=Qo+Qд
С – ємність конденсатора;
U – прикладена напруга.
Qo – ел. заряд на електродах, якби їх розділяв вакуум; Qд – ел. заряд обумовлений поляризацією діелектрика.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 9
Q і C – відповідно заряди і ємності від електронної, іонної, дипольно-релаксаційної, іонно-релаксаційної, електронно-релаксаційної, міграційної і спонтанної поляризації;
R з відповідним індексом – активний опір, еквівалентний втратам енергії при вказаних механізмах поляризації;
R із – активний опір ізоляції наскрізному струму через діелектрик.
Еквівалентна схема діелектрика в електричному полі
Заряд у вакуумі
ємність у вакуумі
джерело напруги;
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 10
Електронна поляризація - це пружне зміщення електронних оболонок і деформація атомів (tE=10-15 c).
Іонна поляризація – деформація пружно зв’язаних іонів кристалічних структур (наприклад, скло) – (tі=10-13 c).
Дипольно-релаксаційна поляризація – хар-на для діелектр., що мають в своїй структурі полярні молекули.
Іонно-релаксаційна поляризація – хар-на для діелектр
з кристалічною структурою з нещільною упаковкою іонів.
Електронно-релаксаційні поляризація – обумовлена наявністю електронів і дірок.
Міграційна поляризація – обумовлена наявністю домішок в діелектрику (неоднорідний діелектрик).
Спонтанна поляризація – характерна для сегнетоелектриків (матеріали, з доменною структурою, що має електричний момент при відсутності електричного поля. Характерна петля гістерезису)
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 11
Особливості поляризації дають можливість розділити :
1 група – діел., що мають в основному лише електронну поляризацію (наприклад неполярні і слабополярні тверді речовини в кристалічному і аморфному станах (парафін, сіра,), а також неполярні і слабополярні рідини і гази (бензол, водень).
2 група – діел., що мають одночасно електронно і дипольно-релаксаційну поляризацію (полярні (дипольні) органічні, напіврідкі і тверді речовини), також масляно-каніфольні компаунди, епоксидні смоли, целюлоза.
3 група – тверді неорганічні діелектрики з електронною, іонною, електронно-іонно-релаксаційною поляризацією.
3.1 група – діелектрики з електронною і іонною поляризаціями (кристалічні речовини з щільною упаковкою іонів).
3.2 група - діелектрики з електронною, іонною, релаксаційними поляризаціями, що мають скловидну фазу (фарфор, микалекс;).
4 група – сегнетоелектрики – характеризуються спонтанною, електронною, іонною, електронно-іонна релаксаційною поляризацією (сегнетова соль, метатитанат барія).
5 група – неоднорідні діелектрики (міграційна поляризація).
4. Класифікація діелектриків
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 12
5. Діелектрична проникність газів ε
Газоподібні речовини – характеризуються малою щільністю за рахунок великі відстані між молекулами. Тому ε усіх газів незначна і близька до 1.
ε показує у скільки разів заряд конденсатора з діелектриком більший від заряду конденсатора, між обкладинками якого знаходиться вакуум.
Діелектрична проникливість
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 13
Залежність ε повітря від температури:
Температура |  | Е
С | К | 
+60 | 333 | 1,00052
+20 | 293 | 1,00058
-20 | 213 | 1,00081
- дає можливість знайти відносні зміни діелектричної
проникливості при підвищенні температури на 1ºС
Величину середнього значення ε можна знайти за виразом:
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 14
Діелектрики рідкі можуть бути побудовані з неполярних і полярних (дипольних) молекул.
Для неполярної рідини графік залежності Е від температури: має вигляд:
ε
t кипіння
Т
-20
0
20
t1
40
tºC
2
4
6
ε
0
f3
f2
f1
A
Діелектрична проникливість для неполярних і слабополярних рідин знаходиться в межах: 2,1 - 2,3, а для полярних рідин: ε =3,5 - 5.
Залежність діелектричної проникливості від температури для полярної рідини - совола.
f1=50 Гц; f2=400 Гц; f3=1000 Гц.
6. Діелектрична проникність рідких діелектриків
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 15
Полярні і неполярні молекули
Полярні молекули – центри додатніх і від’ємних зарядів не співпадають (характеризується дипольним моментом).
Неполярні молекули – центри додатніх і від’ємних зарядів співпадають.
Для нейтральних неполярних молекул:
f
ε
Для полярних молекул:
f
ε
fк
критична частота
ε для полярної рідини: 3,55;
К – стала Больцмана, К=
Т – температура;
r- радіус молекул;
- динамічна в’язкість речовини.
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 16
Діелектрична проникливість твердих діелектриків може мати різні чисельні значення відповідно до різних структурних особливостей твердого діелектрика.
У твердих тілах можливими є усі види поляризації.
Для твердих неполярних діелектриків характерні ті ж закономірності, що і для неполярних рідин і газів.
Твердих діел., що являють собою іонні кристали з щільною упаковкою частинок, мають електронну і іонну поляризацію, значення діелектричної проникливості їх лежить у широких межах.
7. Діелектрична проникливість твердих
діелектриків
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 17
Значення Е неполярних твердих діелектриків при tº=20ºС:
Значення Е для
неорганічного скла:
Електронна
поляризація
Електронно
іонна
поляризація
Значення Е іонних кристалів:
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків

## Slide 18
Значення Е для органічних твердих діелектриків:
Діелектрична проникливість твердих складних діелектриків являє
собою суміш компонентів з різними діелектричними проникливостями.
Діелектрична проникливість сегнетоелектриків велика має різко виражену залежність від напруженості поля і температури.
Сегнетоелектрики:
Лекція № 3-4. Поляризація діелектриків
- об’ємні концентрації компонентів.
- константа, що характеризує розподіл компонентів