## Slide 1: Електропровідність
Електротехнічні матеріали
Лекція № 3
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції:
Лекція № 3. Електропровідність
Основні поняття про електропровідність.
Електропровідність газів.
Електропровідність рідин.
Електропровідність твердих діелектриків.
Поверхнева електропровідність в твердих діелектриках.

## Slide 3
Наявність невеликої кількості вільних зарядів в зоні провідності технічного діелектрика спричиняє проходження через діелектрик наскрізного струму. Через діелектрик також протікає струм абсорбції (поляризації). Ці струми при постійній напрузі виникають в моменти включення і виключення джерела живлення; при змінній напрузі – мають місце протягом усього часу знаходження матеріала в електричному полі.
і
t
1 хв
іаб
інк
і=ін+іаб (1)
і=f(t) – струм через діелектрик залежить від часу.
іаб – струм абсорбцій (поляризації);
ін – наскрізний струм.
Рис. 1. Залежність струму через діелектрик від часу.
Як видно з (рис. 1), після завершення операції поляризації через діелектрик протікає тільки наскрізний струм. Виміри наскрізного струму виконують через 1 хв. після включення джерела живлення.
Лекція № 3. Електропровідність
1. Основні поняття про електропровідність.

## Slide 4
Особливістю електропровідності діелектриків є її неелектронний (іонний) характер. Дійсний опір діелектрика:
де U – напруга;
і – струм, що спостерігається;
iнк – наскрізний струм;
∑in=іаб – сума струмів, визваних поляризацією.
Електропровідність діелектрика характеризується питомою поверхневою (ρs) і питомою об’ємною (ρv) провідністю.
В системі Сі питомий об’ємний опір (ρv) дорівнює опору куба з ребром в 1 м, подумки вирізаного з досліджуваного матеріалу, якщо струм проходить крізь куб від однієї грані до протилежної.
і
1 м
У випадку плоского зразку матеріала при однорідному полі питомий об’ємний опір (Ом·м) розраховується як ви знаєте з попередньої лекції за формулою:
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 5
де Rs – поверхневий опір
d – ширина електродів;
l – відстань між електродами
ρs – розраховується в (Ом).
Питома об’ємна провідність γ вимірюється в См·м-1.
Питомий поверхневий опір – опір квадрату будь-яких розмірів подумки виділеного на поверхні матеріалу, якщо струм проходить через квадрат від однієї його сторони до протилежної.
Питомий поверхнева провідність γc – вимірюється в сіменсах (См).
Добуток опору ізоляції діелектрика конденсатора і його ємкості прийнято називати постійною часу саморозряду конденсатора:
Де т0 визначають з
С – ємність конденсатора. Величину τо згідно
визначають в (Ом·Ф), (МОм·мкФ) або в (с) секундах, τо – це час, за який напруга на клемах конденсатора зменшиться в наслідок саморозряду в е=2,7 рази.
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 6
Іонізація
Ударна
Термічна
Електропровідність газів
Гази при невеликих значеннях напруженості електричного поля мають виключно малу провідність струм в газах може виникати в наслідок наявності в них іонів чи вільних електронів. Іонізація нейтральних молекул газу виникає або під дією факторів (рентгенові промені, ультрафіолетові промені, космічні промені, радіоактивне випромінювання, термічні дії (нагрівання газу) або в наслідок вдаряння заряджених частинок з молекулами (ударна іонізація) така електропровідність носить назву самостійної.
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 7
У слабких полях ударна іонізація відсутня і самостійної електропровідності немає. При іонізації газу, обумовленої зовнішніми факторами проходить розщеплення молекул на додатні і від’ємні іони. Одночасно частина додатних іонів з’єднується з від’ємними частинками, і утворюються нейтральні молекули. Такий процес називається рекомбінацією. Рекомбінація обмежує ріст кількості іонів в газі. Якщо іонізований газ знаходиться між двома плоскими паралельними електродами, до яких прикладена електрична напруга, іони під впливом напруги будуть зміщуватися. В ланцюзі виникне струм. Частина іонів буде нейтралізуватися на електродах, частина – зникати за рахунок рекомбінації.
Для повітря досягає свого насичення, реальне значення щільності струму насичення в повітрі складає
U
I
Uн
Uкр
1
2
3
1 ділянка кривої – виконується закон Ома;
2 ділянка кривої – струм насичення;
3 ділянка кола – поява самостійної електропровідності при виникненні ударної іонізації (не виконується закон Ома).
Лекція № 3. Електропровідність
2. Електропровідність газів.

## Slide 8
Струм насичення досягається для повітря в нормальних умовах при відстані між електродами 10 мм і напруженості поля біля 0,6 В/м. Реальне значення щільності струму насичення повітря досить мале і утворює ≈ 10-15(А/м2). Тому повітря можна розглядати як досконалий діелектрик до тих пір, поки не утворяться умови для появи ударної іонізації
Найбільш шкідливими домішками, що містяться в діелектрику, з точки зору провідності і погіршення властивостей, є тверді домішки. Газоподібні домішки найменш впливають на електроізоляційні властивості діелектрика, поки діелектрик знаходиться в слабких ел. полях. Питома провідність рідких діелектриків залежить від температури. Із збільшенням температури зростає рух іонів у зв’язку зі зменшенням в’язкості і може збільшуватися степінь теплової дисоціації. Обидва цих фактори підвищують провідність. Математично питома провідність електроізоляційної рідини. Описується виразом:
де а і А- коефіціенти, що характеризують рідину.
У не широкому інтервалі температур
Лекція № 3. Електропровідність
3. Електропровідність рідин.

## Slide 9
Для того, щоб показати залежність питомої провідності рідини від її в’язкості, користуються законом Стокса, для руху кулі у в’язкому середовищі під дією постійної сили. При цьому встановлена швидкість знаходиться:
де F – сила, r – радіус кулі, η – динамічна в’язкість рідини.
При цьому сила, що діє на носій заряду і викликає його направлене зміщення, буде:
де q – заряд носія;
Е – напруженість електричного поля.
Загальний вираз питомої провідності:
де no – концентрація носіїв заряду.
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 10
Залежність струм від напруженості поля в рідких діелектриках:
При великих напруженостях електричного поля (порядку 10-100 мВ/м), як показує дослід, струм в рідинах не підпорядковується закону Ома, що пояснюється збільшенням кількості іонів, що рухаються під впливом поля Е. Для рідин високого степеня очищення на кривій графіку можлива горизонтальна ділянка, що відповідає струму насичення (як у випадку газів). В колоїдних системах (емульсії, суспензії) спостерігаються мопіонна (електрофоретична) електропровідність, при якій носіями заряду є група молекул.
Для твердих тіл електропровідність обумовлена як рухом іонів самого діелектрика, так і рухом іонів домішок. В окремих випадках електрична провідність може бути викликана рухом електродів. Вважаючи, що при іонній електропровідності кількість дисоційованих іонів і їх рухливість знаходяться в експоненціальній залежності від температури, маємо:
К – стала Больцмана; nom і Um відповідають значення Т=∞, ωq – енергія дисоціації іонів;
Екр.
0
І
Лекція № 3. Електропровідність
4. Електропровідність твердих тіл.

## Slide 11
Формула показує, що чим більше значення енергії дисоціації і переміщення, тим сильніше змінюється питома провідність зі змінною температури. Чисельно зміна коефіцієнта b знаходиться із експериментально отриманої залежності питомої провідності від величини, оберненої температури: де Δ – інтервали зміни величин. Зважаючи на те, що звичайно ωq>ωp, питома провідність при зміні температури визначається основним, чином зміною концентрації носіїв n.
Даний вираз характеризує електропровідність в твердих діелектриках і відповідно коефіцієнт може бути знайдено експоненціальною залежністю експериментально як залежність питомої провідності від величини, оберненої до температури на невеликому інтервалі Δ.
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 12
У випадку, якщо в діелектрику струм обумовлений рухом різнорідних іонів, що може бути характерно для діелектриків з домішками, питома електропровідність визначається за формулою:
ωі- енергія утворення цих іонів
Питомий опір визначається як обернена величина
При напруженостях поля, більших від 10-100 МВ/м, залежність питомої провідності від напруженості поля може бути виражена емпіричною формулою Пуля:
Е – напруженість поля;
γ – питома провідність в області
незалежності γ від Е;
β – коефіцієнт, що характеризує матеріал.
При напруженостях поля, близьких до пробивних значень, більш точною є формула Я.І.Франкеля:
Отже, при великих напруженостях поля необхідно враховувати можливість появи в кристалічних діелектриках електронного струму, що швидко зростає із збільшенням напруженості поля, внаслідок чого спостерігається відходження від закону Ома.
Лекція № 3. Електропровідність

## Slide 13
Діелектрик | при неочищеній поверхні (Ом) | після очищення поверхні (Ом)
Віконне скло | 2·108 | 1011
Плавлений кварц | 2·108 | 1013
Мікалекс | 109 | 1013
Питомий поверхневий опір деяких матеріалів при відносній вологості 70%
Низьке значення мають і об’ємно-пористі матеріали, оскільки процес поглинання вологи товщею матеріалу стимулює утворення поверхневих плівок води.
Лекція № 3. Електропровідність
4. Поверхнева електропровідність в твердих діелектриках.

## Slide 14
20%
100%
60%
80%
ρs (Ом)
1015
1013
1011
109
40%
107
0
Відносна вологість
1
3
2
1 – церезин – неполярний діелектрик
2 – віск бджолиний – полярний діелектрик;
3 – мармур пористий матеріал, що має розчинні у воді домішки.
Рис. Залежність питомого поверхневого опору від відносної вологості для різних типів діелектриків.
Для підвищення ρs використовують різні прийоми очищення поверхні: промивання водою;промивання розчинниками; прокалювання при tº=600-700 Сº тривалим кип’ятінням в дистильованій воді (найефективніший метод), за умови, що поверхня не втягує воду; кераміку і скло покривають кремній органічними лаками.
Лекція № 3. Електропровідність