## Slide 1: Діелектричні втрати
Електротехнічні матеріали
Лекція № 6
Викладач: к.т.н., доцент Возняк О.М.

## Slide 2: План лекції:
Лекція № 4. Діелектричні втрати
  Основні визначення та основні поняття діелектричних втрат. Визначення активної потужності діелектричних втрат
  Види діелектричних втрат
  Діелектричні втрати в газах
  Діелектричні втрати в рідких діелектриках
  Діелектричні трати в твердих діелектриках

## Slide 3
Діелектричними втратами – називають енергію, що розсіюється за одиницю часу в діелектрику при дії на нього електричного поля і викликає нагрівання діелектрика.Втрати енергії в діелектрику спостерігаються, як при змінній напрузі, так при постійній, оскільки в матеріалі утворюється наскрізний струм, обумовлений провідністю.Діелектричні втрати в електроізоляційному матеріалі можна характеризувати розсіюванню потужністю, віднесеною до одиниці об’єму, чи питомими втратами. Кутом діелектричних втрат (δ) - називається кут, який доповнює до 90○ кут зсуву фаз φ між струмом і напругою в ємкісному ланцюзі. В ідеальному діелектрику вектор струму в такому ланцюзі буде випереджувати вектор напруги на 90○, при цьому δ=0. Чим більшою є розсіювана в діелектрику потужність, що переходить у тепло, тим менший кут зсуву фаз φ, і тим більший є кут діелектричних втрат δ, і його функція tg δ. U
UU
I
RI
δ
φ1
I
I/ωCs
U
UωCp=Ic
U/R=Ia
Uy=I
δ
φ2
CS
Cp
r
r
б)
а)
Лекція № 6. Діелектричні втрати
1. Основні визначення діелектричних втрат

## Slide 4
Обидві схеми еквівалентні одна одній, якщо при рівних повних опорах: z1=z2=z, рівними є їх активні і реактивні складові. Ця умова буде виконана, якщо кути зсуву струму відносно напруги φ рівні і значення активної потужності однакові. З теорії змінних струмів відомо, що активна потужність:
(1)Для послідовної схеми, використовуючи вираз (1) і відповідну векторну діаграму (рис. 1-а), отримуємо:
Лекція № 6. Діелектричні втрати
Визначення активної потужності діелектричних втрат

## Slide 5
Для паралельної еквівалентної схеми діелектрика з втратами (рис. 1-б):
Визначимо значення потужності діелектричних втрат:
;
;
;
Користуючись векторною діаграмою (рис. 1-б) та правилами геометрії:
;
Підставляючи вираз (4) у формулу (3), отримуємо:
де Ра - вимірюється в ватах;
U – в вольтах; ω – в с-1;
Ср – у фарадах.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 6
Діелектричні втрати – важливий параметр діелектрика. Діелектричні втрати призводять до нагрівання діелектрика, а зміна температури в свою чергу призводить до старіння матеріалу, що звісно, у свою чергу призводить до скорочення терміну служби установки.
Діелектричні втрати за їх особливостями і фізичною природою можна розділити на 4 основних види:
- діелектричні втрати, обумовлені поляризацією;
- діелектричні втрати наскрізної електропровідності;
- іонізаційні діелектричні втрати;
- діелектричні втрати, обмовлені неоднорідністю структури.
Лекція № 6. Діелектричні втрати
2. Види діелектричних втрат

## Slide 7
1) тип – особливо чітко спостерігається у речовинах, що мають релаксаційну поляризацію: в діелектриках дипольної структури і в діелектриках іонної структури з нещільним упакуванням іонів. Релаксаційні діелектричні втрати викликають порушення теплового руху частинок під впливом сил електричного поля. Це порушення призводить до розсіювання енергії і нагрівання діелектрика. Діелектричні втрати в сегнетоелектрика пов’язані з явищем спонтанної поляризації. Тут своя особливість: втрати в сегнетоелектрика є значними при температурі, нижчій точки Кюрі (має місце спонтанна поляризація), при температурі більшій точки Кюрі втрати в сегнетоелектриках зменшуються. Електричне старіння сегнетоелектриків супроводжується деяким зменшенням втрат.
Резонансні втрати теж обумовлені поляризацією, проявляється в деяких газах при строго визначеній частоті і виражається в інтенсивному поглинанні енергії електричного поля. Так втрати можливі і в твердих речовинах, якщо коливання, викликані електричним полем, співпадають з частотою власних коливань частинок твердої речовини. У цьому випадку температура майже не впливає на діелектричні втрати.
2) тип – характерний для діелектриків, що мають змінну електропровідність (об’ємну чи поверхневу). Діелектричні втрати зростають з температурою по експоненціальному закону.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 8
PT=A exр (-в/т), де А, в – постійні матеріалу. Наближений вираз:
PT=P0exp(αt),
де РТ – втрати при певній температурі t○, С; P0 – втрати при t○=0○С;α – постійна матеріалу.
3) тип – властивий діелектрикам у газоподібному стані. Іонізаційні втрати проявляються в неоднорідних електричних полях при напруженностях, що перевищують значення, яке відповідає початку іонізації даного газу. Іонізаційні втрати обчислюються за формулою:
А1 – постійний коефіцієнт;
f – частота поля;
U – прикладна напруга;
U0 – напруга, що відповідає
початку іонізації.
Формула справедлива при U>U0 і лінійній залежності tg δ від Е. U0 залежить від тиску, оскільки розвиток ударної іонізації молекул залежить від довжини вільного пробігу носіїв заряду. Таким чином, із збільшенням тиску газу величина напруги початок іонізації зростає.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 9
4) тип – спостерігається у шарових «пластових» діелектриках із пропітаного паперу і тканини, у пластмасах з наповнювачем, в пористій кераміці, в похідних слюди → міканітах, мікалексі і т.п. Оскільки структура неоднорідних діелектриків і їх компонентів є досить різною, то не існує загальної формули розрахунку діелектричних втрат у цьому випадку.
U
U0
U1
tg δ
Якщо напруженість поля < напруженості, необхідної для початку ударної іонізації молекул газу, то діелектричні втрати в газах дуже малі, і гази у цьому випадку розглядаються як ідеальний діелектрик.
Основним джерелом діелектричних втрат у газах є електропровідність.
При високих частотах іонізація і втрати в газах зростають настільки, що явище може привести до розігріву і руйнування виробів із газовою ізоляцією, якщо напруга є більшою від U0.На лініях електропередачі високої напруги, втрати на іонізацію повітря біля поверхні провідників (явище корони) понижують коефіцієнт корисної дії ПЛЕП.
Лекція № 6. Діелектричні втрати
3. Діелектричні втрати в газах

## Slide 10
В неполярних рідинах електричні втрати обумовлені тільки електропровідністю, якщо рідина не має домішок з дипольними молекулами (наприклад, очищене, нафтове конденсаторне масло).
Полярні рідини (наприклад совол) від умов(температура, частота) можуть мати помітні діелектричні втрати, пов’язані з дипольно-релаксаційною поляризацією, крім втрат, обумовлених електропровідністю. У техніці використовуються рідкі діелектрики, що являють
собою суміші
неполярних
і полярних речовин
(наприклад,
масляно-каніфольні
компаунди).
40
60
tg δ
0,02
0,04
0
0,06
t○ C
100
80
2
4
3
ω=1000
1
ω=314
Залежність tg δ від t○ С при різних частотах для масляно-каніфольного компаунда.
Лекція № 6. Діелектричні втрати
4. Діелектричні втрати в рідинах

## Slide 11
При підвищенні частоти ω максимум tg δ зміщується в область більш високої температури: більша частота потребує меншого часу релаксації, необхідного для отримання максимуму кута втрат δ, а для зменшення часу релаксації необхідне зниження в’язкості, тобто підвищення температури.
Час релаксації – час за який впорядкованість зорієнтованих полем диполів після зняття поля зменшується за рахунок наявності теплового руху в е2,7 рази від початкового значення .
1 – якщо в’язкість речовини велика, (при малих t○), то молекули не встигають зорієнтуватися при змінні поля і дипольно-релаксаційна поляризація зникає - tg δ мале (початок кривих);
2 – при середніх в’язкостях дипольні втрати можуть бути суттєві і при деякому значенні в’язкості мають максимум;
3 – дипольні втрати будуть такими малими, коли орієнтація молекул відбувається без тертя (мінімум кривої);
4 – подальший ріст tg δ з підвищенням t○ пояснюється ростом електропровідності (за рахунок діелектричних втрат наскрізної електропровідності).
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 12
Діелектричні втрати в твердих діелектриках необхідно розглядати у зв’язку з їх структурою. За структурою тверді діелектрики поділяються на 4 групи:
1) діелектрики молекулярної структури; 2) діелектрики іонної структури;
3) сегнетоелектрики; 4) діелектрики неоднорідної структури.
1 група: Діелектричні втрати в діелектриках молекулярної структури залежать від виду молекул.
1.1. Якщо молекули – не полярні, а речовини не мають домішок, то діелектричні втрати, дуже-дуже малі (сіра, парафін, неполярні полімери – поліетилен, політетрафторетилен, полістирол і інші). Тому ці речовини використовуються як якісні високо частотні діелектрики.
1.2. Діелектрики молекулярної структури з полярними молекулами головним чином є органічними речовинами (речовини на базі целюлози (папір, картон та інші)); полярні полімери (полі метилметакрилат (органічне скло)); поліаміди (капрон та інші)); поліуретани, каучукові матеріали (ебоніт); фенол-формальдегідні смоли (бека літ та інші); ефіри целюлози (ацетил - целюлоза та інші) і низка інших матеріалів). Усі вони завдяки дипольно-релаксаційній поляризації мають великі діелектричні втрати які суттєво залежать від температури (при деяких температурах визначаються максимум і мінімум втрат, ріст втрат після мінімуму пояснюється збільшенням втрат наскрізної провідності).
Лекція № 6. Діелектричні втрати
5. Діелектричні втрати в твердих діелектриках

## Slide 13
-200
80
40
0
-40
-80
-120
-160
0,01
0,02
tg δ
t○ С
1 кГц
0
Залежність tg δ від температури для висушеного паперу.
Діелектричні втрати твердих речовин іонної структури пов’язані з особливостями упаковки іонів в решітці.
2.1) У речовинах кристалічної структури з щільною упаковкою іонів при відсутності домішок діелектричні втрати досить малі. При підвищених температурах в таких речовинах з’являються втрати від наскрізної електропровідності. Приклади таких речовин: кам’яна сіль та інші. 2.2) Речовини з кристалічною структурою з нещільною упаковкою іонів характеризуються релаксаційною поляризацією, що викликає підвищенні діелектричні втрати (приклади речовин: муліт (входить в склад ізоляторного фосфору); кордієрит (компонент кераміки) та інші).
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 14
Для більшості видів електрокераміки кількість іонів релаксаційної поляризації безперервно зростає з ростом температури і максимум tg δ відсутній.
300
400
200
100
0
10-3
t○ С
500
tg δ
10
0
10-1
10-2
2.3. Діелектричні втрати в аморфних речовинах іонної структури (неорганічне скло) пов’язані з поляризацією і наявність електропровідності.
2.3.1. Втрати мало залежать від t○ і зростають прямо пропорційно частоті (tg δ не залежать від частоти). Такі втрати обумовлюються релаксаційною поляризацією і сильно виражені в усіх технічних склах. Термічна обробка (обжигання, закалка) самітно впливають на кут діелектричних скла у зв’язку із зміною його структури.
Температурна залежність tg δ титаноутримуючої кераміки при f=50Гц.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 15
2.3.2. Втрати, що значно зростають з температурою за законом експоненціальної функції і мало залежать від частоти (tg δ зменшується з ростом частоти). Це втрати, обумовлені електропровідністю (звичайно проявляються при t○>50100○ С.
3 група: Діелектричні втрати в сегнетоелектриках вищі, ніж у звичайних діелектриках. Їх особливість – наявність самовільної поляризації, що з’являється в певному температурному інтервалі до точки Кюрі.
Діелектричні втрати в сегнетоелектриках мало змінюються з температурою в області спонтанної поляризації і різко падають при t○> точки Кюрі, коли сегнетоелектричні властивості втрачаються.
4 група: Діелектричні втрати твердих речовин неоднорідної структури.
Це матеріали, у склад яких входять не менше двох компонентів, механічно пов’язаних між собою (наприклад, кераміка). У складі кераміки розрізняють кристалічну, скловидну і газову (гази в закритих порах) фазу. Діелектричні втрати в кераміці залежать від характеру кристалічної і скловидної фаз і кількісного співвідношення між ними. Газова визиває підвищення діелектричних втрат при високих напруженнях поля в наслідок розвитку іонізації.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 16
Просочений папір також слід віднести до діелектриків з неоднорідною структурою. Його діелектричні втрати визначаються електричними властивостями обох компонентів (волокон целюлози і речовини того чи іншого складу, якою просочують папір), їх кількісним співвідношенням і остаточним повітряним включенням.
tg δ
-100
-80
0,002
t○С
60
40
20
0
-20
-40
-60
0,01
0,008
0,006
0,004
Залежність tg δ від t○ С для конденсаторного паперу, просоченого компаундом (80% каніфолі, 20% трансформаторного масла) Крива має 2 максимуму: перший (при низьких температурах) характеризує дипольно-радикальні втрати самого паперу (целюлози), другий (при більш високій температурі) обумовлений дипольно-релаксаційними втратами просоченого компаунда.
Лекція № 6. Діелектричні втрати

## Slide 17
Діелектричні втрати | Особливості | Види діелектрика
Релаксаційні | Рис. 3-4 (ст.. 59) Максимум tg δ в залежності від частоти та температури | Дипольні рідкі та тверді діелектрики з нещільною упаковкою іонів у кристалічній гратці
Резонансні | Наявність різко вираженого max при частоті f>1013 Гц, положення якого не залежить від t○ | Всі види діелектриків
Спонтанні | Рис.3-10 (ст.. 64) Великі вище точки Кюрі спостерігає різке зменшення. | Сегнетоелектрики
Обумовлені електропровідністю | Не залежать від частоти і збільшується від t○ | Рідкі та тверді діелектрики з великою електропровідністю
Іонізаційні | Спостерігаються при напругах які вищі ніж іонізаційні | Газоподібні діелектрики і тверді з газовими включеннями
Обумовлені неоднорідні структури | Складна залежність від компонентів які входять до діелектрика рис. 3-12 (ст..66) | Неоднорідні діелетрики
Лекція № 6. Діелектричні втрати